ایجاد پوشش کاربید تنگستن روی سطوح آلومینیومی به روش مکانو شیمیایی

هادی نیامنش1، جلیل وحدتی خاکی2، محمد شیخ شاب بافقی3

1کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت ایران

2استاد دانشکده مواد دانشگاه فردوسی مشهد

3دانشیار دانشکده مواد دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

در این تحقیق روش جدیدی برای پوشش دادن سطوح فلزی به روش مکانوشیمیایی ارائه شده است. زیرلایه مورد استفاده در این روش میتواند به عنوان محفظه، یا قسمتی از محفظه آسیا و یا به عنوان گلولههای آسیا باشد. در این پژوهش سطوح استوانههای آلومینیومی با کامپوزیت WC-Al2O3 به روش مکانوشیمیایی پوشش داده شد. دستگاه آسیای مورد استفاده از نوع آسیای آزمایشگاهی ماهوارهای بوده، و جنس گلولهها و ظرف حاوی گلولهها و پودر مورد نظر آلومینایی است. مخلوط پودری WO3 و کربن همراه زیرلایه آلومینیومی با گلولههای آلومینایی در محفظه آسیا با سرعت RPM350 آسیاکاری شد. در حین آسیاکاری واکنش شیمیایی بین مخلوط پودری و زیرلایه آلومینیومی WO3+C+Al انجام شده و با توجه به اینکه این واکنش به شدت گرمازا است، لایه کامپوزیتی WC+Al2O3 روی سطح زیرلایه آلومینیومی تشکیل میشود. از آنجایی که پوشش در حین آسیاکاری تشکیل میشود ممکن است که پوشش تشکیل شده به صورت نانوساختار باشد. پراش اشعه X (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) برای بررسی ترکیبات تشکیل دهنده، اندازه کریستالیت و ضخامت پوشش مورد استفاده قرار گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده، به نظر میرسد که به کمک این روش جدید و گرمازایی بالای واکنش در حین آسیاکاری فصل مشترک بین پوشش و زیرلایه استحکام بالایی داشته باشد. همچنین این روش قابلیت ایجاد پوششهایی با ترکیبهای متفاوت روی زیرلایههای مختلف را دارا است. از کاربردهای اصلی برای این تکنیک میتوان به ایجاد پوشش روی سطوح داخلی لولههای فلزی اشاره کرد.

کلمات کلیدی: پوششدهی؛ مکانوشیمیایی؛ Al2O3-WC؛

مقدمه

آلیاژسازی مکانیکی یکی از روشهای سادهای برای سنتز مواد پایدار و نیمهپایدار در دمای اتاق است، که ترکیبات بین فلزی، مواد آمورف از جمله این مواد هستند[1و2]. در عملیات آسیاکاری همیشه مقداری از مخلوط پودر مورد نظر روی گلولهها و دیواره داخلی ظرف باقی میماند که نسبتا چسبندگی بالایی نیز دارد، از آنجایی که در حین عملیات آسیاکاری مقدار تنش زیادی به پودر توسط گلولهها وارد میشود بدین ترتیب حتی ممکن است که پوشش ایجاد شده به صورت نانوساختار باشد[3]. امروزه براساس این پدیده به کمک آسیاکاری پوششهایی روی سطوح زیرلایههای فلزی ایجاد کردهاند. زیرلایه میتواند به صورت ورقی متصل به دیواره ظرف و یا تکهای همراه با گلولهها آسیاکاری شود. انرژی برخورد گلولهها میتواند منجر به واکنش بین لایه سطحی زیرلایه و مخلوط پودری شود[3،4و5]. در برخی مواقع گرمازایی واکنشهای انجام شده در حین آسیاکاری منجر به ذوب موضعی زیرلایه شده و بدین ترتیب فصل مشترک با استحکام بالا تشکیل خواهد شد. همچنین اگر زیرلایه به اندازه کافی نرم باشد ذرات پودری سخت در سطح زیرلایه فرو رفته و پوشش مورد نظر به کمک پدیده جوش سرد به سطح زیرلایه متصل شوند. البته فصل مشترک این نوع پوشش که در آن واکنش شیمیایی صورت نگرفته است، استحکام بالایی نخواهد داشت[4و6].

امروزه پوششهایی به این روش در مقیاس آزمایشگاهی تولید شدهاند، که از جمله میتوان به ایجاد پوششهای سربی و تنگستنی روی زیرلایههای آلومینیومی اشاره کرد[4]. همچنین به کمک این روش روی زیرلایههای تیتانیمی پوشش نانوساختار آلومینیوم ایجاد میشود که در حین آسیاکاری آلیاژ آلومینیوم- تیتانیم روی سطح تشکیل میشود[6].

از آنجایی که پوششهای ایجاد شده به این روش دارای تخلخل بالایی است بعد از عملیات آسیاکاری پلاسمای پالسی روی سطح انجام میشود تا  ترکیب بین فلزی دلخواه روی سطح شکل گیرد و از زبری سطح کاسته شود. مرحله پلاسمای پالسی را میتوان یک مرحله ثانویه تلقی کرد که پوشش نهایی حاصل از عملیات آسیاکاری را بهبود بخشیده و حتی ترکیبات جدیدی نیز روی سطح ایجاد کرد[7].

پوششهایی که به روش مکانوشیمیایی ایجاد میشوند به دلیل گرمازا بودن واکنشهایی که در حین عملیات آسیاکاری صورت میگیرد اتصال بین پوشش و زیرلایه را افزایش داده و فصل مشترک با مقاومت و یکپارچگی بالایی را ایجاد میکند.

مخلوط پودری کامپوزیت Al2O3-WC با آسیاکاری مخلوط پودری WO3، Al و C قابل سنتز است. در این پژوهش آسیای آزمایشگاهی ماهوارهای برای ایجاد پوشش کامپوزیتی Al2O3-WC روی سطح استوانههای Al1000 با ابعاد مشخص استفاده شد.

با توجه به رابطه1 آلومینیوم WO3 را در حضور کربن به WC احیا میکند. بدین ترتیب میتوان نتیجه گرفت که در صورت انجام این واکنش در حین آسیاکاری کامپوزیت Al2O3-WC روی سطح زیرلایه آلومینیومی تشکیل شود.

Q=872.529-KJ/mol	(واکنش1)

به دلیل گرمازایی بالای این واکنش و  واکنش در حین آسیاکاری به صورت خود پیشرونده (MSR) خواهد بود[3].

به کمک پراش اشعه x (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) فازهای تشکیل دهنده پوشش، اندازه کریستالیتها و سطح مقطع پوشش تشکیل شده مورد بررسی قرار گرفت.

- مواد و روش تحقیق

مواد پودری مورد استفاده در این پژوهش WO3 و C با درجه خلوص 99.8% بوده و زیرلایه آلومینیوم 1000 به صورت استوانهای با قطر و ارتفاع mm10 استفاده شد. برای انجام کارهای تجربی از آسیای ماهوارهای آزمایشگاهی با سرعت حدود RPM350 استفاده شد. گلولهها و ظرف حاوی آن سرامیکی بوده و از جنس آلومینا و و در هر مرحله از 4 گلوله برای آسیاکاری استفاده شد. نسبت گلوله به پودر در هر مرحله آسیاکاری 30 به 1 بوده و پودر به صورت استکیومتری به سیستم اضافه شد و وزن زیرلایه آلومینیومی همراه گلولههای آلومینایی محاسبه گردید.

همانطور که در جدول1 نشان داده شده است مدت زمان آسیاکاری بر تشکیل پوشش روی سطح زیرلایه مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی اثر مدت زمان آسیاکاری بر پوشش تشکیل شده مدت زمانهای 5، 10، 15، 20 و 30 ساعت انتخاب شد.

در نهایت برای بررسی فازهای تشکیل شده در سطح زیرلایه و پودر باقیمانده، آنالیز XRD از پوشش تشکیل شده روی زیرلایه آلومینیومی به عمل آمد و به کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM سطح مقطع پوشش تشکیل شده مورد بررسی قرار گرفت.

جدول1. مراحل انجام آزمايشهاي بررسي مدت زمان آسياكاري در تشكيل پوشش

تعداد گلوله			4

نسبت گلوله به پودر		1:30

مدت زمان آسیاکاری		5،10،15،20،30

- نتایج و بحث

اثر مدت زمان آسياكاري را صورت كلي ميتوان اينگونه بيان كرد كه با افزايش مدت زمان آسياكاري، دستيابي به محصول نهايي محتملتر شده و اندازه كريستاليتهاي پوشش مورد نظر كاهش مييابد و در عين حال ضخامت پوشش افزايش مييابد.

  - نتايج الگوي پراش اشعه x

در شكل1 و شکل2 الگوي پراش اشعه x پوشش و پودر باقیمانده نمونههاي آسياكاري شده در زمانهاي مختلف نشان داده شده و با هم مقايسه شدهاند.

با بررسي الگوي پراش پوشش و پودر باقيمانده حاصل از آسياكاري به مدت پنج ساعت ميتوان به اين نتيجه رسيد كه به دليل وجود WO3 در پوشش و پودر باقيمانده هيچ واكنشي انجام نشده است و مخلوط پودر يكنواخت شده و ريزتر شدهاند و ذرات پودری اكسيد تنگستن احتمالا به صورت فيزيكي روي سطح زيرلايه قرار گرفته است.

همچنین الگوهاي پراش پوشش و پودر باقيمانده حاصل از آسياكاري به مدت 10 ساعت نشان میدهد كه، در پوشش علاوه بر آلومينيوم WOx، W و W2C در پوشش وجود دارد. بدين ترتيب ميتوان نتيجه گرفت كه در اين مرحله دو واكنش زير شكل گرفتهاند.

(واکنش2)

(واکنش3)

كه در نهايت با جمع دو واكنش بالا ميتوان به اين نتيجه رسيد كه در مجموع واكنش زير در حال انجام است:

(واکنش4)

شکل1. االگوی پراش اشعه X پوشش نمونههای آسیاکاری با چهار گلوله با نسبت وزنی گلوله به پودر 30:1 در زمانهای 5 ساعت، 10 ساعت، 15 ساعت، 20 ساعت و 30 ساعت.

يا از واكنش WOx و C با زيرلايه آلومينيومي شكل گيرد.

(واکنش5)

مقدار كمي هم W2C نیز در سيستم وجود دارد كه اين مقدار ميتواند در مراحل اوليه مستقيما از واكنش WO3و C با زيرلايه آلومينيومي از طريق واكنش زير بدست آيد:

(واکنش6)

يا از واكنش W و C حاصل شود.

(واکنش7)

در اين مرحله پودر باقيمانده صرفا WOx است يعني تمامي WO3 به WOx احيا شده است در حالت كلي ميتوان چنین نتيجه گرفت كه واكنشهاي اوليه در اين مرحله انجام گرفته یا در حال انجام هستند.

با بررسي الگوي پراش نمونه آسياكاري شده به مدت 15 ساعت در پوشش علاوه بر آلومينيوم كه زيرلايه است، W، W2C و WC روي سطح تشكيل شدهاند. در اين مرحله در پوشش هيچگونه فاز اكسيد مشاهده نشده و واكنشهاي احيا اكسيد تمام شده و واكنشها به سمت تشكيل پوشش نهايي يعني WC سوق پيدا ميكنند.

در اين مرحله واكنش 5 و 6 شروع شده و به اتمام رسيده است و W2C فقط از طريق واكنش زير انجام ميشود ولي به دليل اينكه پيكهاي اين تركيب بسيار كوتاه هستند به نظر ميرسد كه W2C فقط در احيا مستقيم WOx با آلومينيوم در حضور C شكل ميگيرد و واكنش زير به ندرت انجام ميشود.

ΔH= 26359-KJ

يا اينكه بلافاصله بعد از تشكيل W2C به WC تبديل ميشود.

ΔH=53971- KJ

WC ممكن است كه از واكنش مستقيم W با C نيز حاصل شود.

ΔH= 40167- KJ

از آنجایی که WOx فقط در ابتداي آسياكاري در سیستم تولید میشود، به راحتي ميتوان نتيجه گرفت كه هر دو كاربيد تنگستن از واكنش W با C روي سطح زيرلايه شكل گرفتهاند. فقط در ابتداي شروع واكنشها ممكن است كه طبق واكنش5 W2C از WOx شكل گيرد.

با بررسي انتالپي واكنشهاي 9 و 10 ميتوان به اين نتيجه رسيد كه گرماي توليد شده در حين تشكيل يك مول WC بيشتر از توليد يك مول آن در واكنش W2C با C است. بدين ترتيب ميتوان نتيجه گرفت كه توليد WC از واكنش 9 محتملتر است. آسياكاري يك فرآيند غير تعادلي است و مواد توليد شده لزوما پايدارترين تركيبها نيستند.

شکل2. الگوی پراش اشعه X پودر باقیمانده برای نمونههای آسیاکاری شده با چهار گلوله و با نسبت وزنی گلوله به پودر 30:1 در زمانهای 5 ساعت، 10 ساعت، 15 ساعت، 20 ساعت و 30 ساعت.

البته اگر  را براي واكنشهاي 8، 9 و10 محاسبه كنيم به ترتيب خواهيم داشت: K 807.1 و  K4215.59 و K 4045.8 كه ميتوان نتيجه گرفت كه انجام واكنشهای 8 و 9 به صورت MSR است تا واكنش 7  بدين ترتيب ميتوان نتيجه گرفت كه WC از واكنش W با C حاصل ميشود تا از واکنش 9 به دلیل اینکه تولید W2C به صورت خود پیشرونده نیست.

با بررسي الگوي پراش پودر باقيمانده در اين مرحله ميتوان به اين نتيجه رسيد كه تقريبا تمامي پودر در واكنش شركت كرده و مقدار پودر باقيمانده بسيار كم است.

با بررسي الگوي پراش اشعه x نمونه آسياكاري شده به مدت 20 ساعت ميتوان پي برد كه در پوشش W، WC و مقدار بسيار كمي W2C وجود دارد كه نسبت به مرحله قبل از مقدار W2C كاسته شده است.

پودر باقيمانده نيز Al2O3  همراه با WC است كه Al2O3 عمدتا از ديوازه ظرف و گلولهها وارد سيستم شده است WC هم از پوشش كنده شده و وارد پودر شده است.

نمونه آسياكاري شده به مدت 30 ساعت نيز مشخصاتي مانند نمونه آسياكاري شده به مدت20 ساعت است، با اين تفاوت كه در نمونه 30 ساعت پيكهاي WC بلندتر و پيكهاي آلومينيوم كه زيرلايه است كوتاهتر شدهاند و اين پدیده نشان ميدهند كه پوشش دنستر یا ضخيمتر شده است. البته با افزايش مدت زمان آسياكاري ارتفاع پيكهاي آلومينيوم كوتاهتر ميشود كه نشان دهنده افزايش ضخامت یا دنس شدن پوشش متناسب با زمان است.

در نمونههایی که به مدت 15، 20 و 30 ساعت آسیاکاری شدهاند، پیک آلومینیوم مقداری به سمت چپ شیفت پیدا کرده است که نشاندهنده انحلال مقداری تنگستن در سطح آلومینیوم است.

  - نتایج حاصل از SEM

شکل 3 عکسهای SEM از مقطع زیرلایههای آلومینیومی با بزرگ نمایی 250 را نشان میدهد. همانطور که در شکل دیده میشود پوشش روی سطح زیر لایهها در مدت زمانهای آسیاکاری 5، 10، 15، 20 و 30 ساعت با چهار گلوله و نسبت وزنی گلوله به پودر 30 به 1 تشکیل شده است. لایه سفید رنگ در لبه نمونه نشان دهنده ترکیبات تنگستن است که میتواند شاملWO3 ، WOx، W، W2C و WC باشد.

با توجه به شکل میتوان پی برد که تمامی پوششهای تشکیل شده در هر زمانی به صورت غیر یکنواخت است که این امر به دلیل کنده شدن پوشش در حین مقطع زدن و همچنین در حین تشکیل پوشش در حین عملیات آسیاکاری رخ داده است. از آنجایی که روش ایجاد پوشش به صورت مکانیکی است، انتظار میرفت که پوشش تشکیل شده غیر یکنواخت باشد[6]. همانطور که دیده میشود بیشینه ضخامت پوشش در نمونههای آسیاکاری شده به مدت 5 و 10 ساعت، بیشتر از نمونههای آسیاکاری شده به مدت 15 و 20 ساعت است. عمده پوشش در نمونههای آسیاکاری شده به مدت  5 و 10 ساعت به صورت WOx به عمدتا به صورت فیزیکی به سطح متصل شدهاند و کاهش ضخامت پوشش در زمانهای 15 و 20 ساعت به دلیل کنده شدن این لایههای اکسیدی است که در اثر تنش وارد شده از گلولهها به سطح است. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که پوشش تشکیل شده در نمونههای آسیاکاری شده به مدت 15 و 20 ساعت یکنواختتر است، نسبت به نمونههای آسیاکاری شده به مدت 5 و 10 ساعت. این پدیده نشان میدهد که مواد پوشش دهنده از قسمتهایی که ضخامت بیشتر است کنده شده و به قسمتهایی که ضخامت کمتری دارد اضافه شده است.

شکل3. عکسهای SEM با بزرگ نمایی 250 از مقطع زیرلایههای آلومینیومی آسیاکاری شده با چهار گلوله و نسبت وزنی گلوله به پودر 30 به 1 به مدت a) 5 ساعت، b) 10 ساعت، c) 15 ساعت، d) 20 ساعت و e) 30 ساعت.

از آنجایی که لایه پوششی نمونههای آسیاکاری شده به مدت 15 و 20 ساعت شامل فازهای W، W2C و WC است و اتصال به سطح زیر لایه به صورت فیزیکی نبوده و عمدتا به صورت شیمیایی بوده است که نسبت به اتصال فیزیکی قویتر است، تنش ناشی  از گلولهها به راحتی نمیتوانند پوشش را کنده و ضخاتمت لایه را کاهش دهند. به همین دلیل پوشش در آسیاکاری به مدت 30 ساعت افزایش مییابد. ولی تنش وارد شده از طرف گلولهها به صورت تخلخل در پوشش دیده میشود.

- نتیجهگیری

در حالت کلی میتوان نتیجه گرفت که ایجاد پوشش کاربید تنگستن روی زیرلایه آلومینیومی به روش مکانوشیمیایی موفقیت آمیز است. البته با توجه به اینکه پوشش متخلخل یا دنس مورد نظر باشد مدت زمان آسیاکاری متفاوت خواهد بود. نتایج حاصل از این پژوهش را به صورت خلاصه میتوان به صورت زیر بیان کرد:

- بیشترین ضخامت پوشش در شرایط بهینه (چهار گلوله و نسبت وزنی 30 به 1) در مدت زمان آسیاکاری 30 ساعت حاصل شد، ولی پوشش متخلخل است.

- دنسترین پوشش کاربید تنگستن در آسیاکاری با شرایط بهینه در 20 ساعت حاصل شد.

- در تمامی پوششهایی که واکنش در آنها کامل انجام شده است، مقدار W2C بسیار کم است، و فاز غالب WC است.

مراجع

[1].C. Suryanarayana, “Mechanical alloying and milling”, Progress in Materials Science 46 (2001) 1-184.

[2].Powder Metal Technologies and Applications, 1998, Vol. 7 ASM Handbook.

[3].Laszlo Takacs, “Self-sustaining reactions induced by ball milling”, Progress in Materials Science 47 (2002) 355–414.

[4].L. Takacs, A. R. Torosyan, “Surface mechanical alloying of an aluminum plate”, Journal of Alloys and Compounds 434–435 (2007) 686–688.

[5].جليل وحدتي خاكي، هادي نيامنش، محمد شيخ شاب بافقي، مسعود سكاكي، "ايجاد پوشش فوقالعاده ريز (مايكرو سايز/ نانو سايز) بر روي سطوح فلزي با استفاده از آسياكاري (روش مكانو شيميايي)"، شماره ثبت 40270، 1386.

[6].S. Romankov, W. Sha, S.D. Kaloshkin, K. Kaevitser, “Fabrication of Ti–Al coatings by mechanical alloying method”, Surface & Coatings Technology 201 (2006) 3235–3245.

[7].S. Romankov, A. Mamaeva, S.D. Kaloshkin, S.V. Komarov, ”Pulsed Plasma Treatment of Ti-Al Coatings Produced by Mechanical Alloying Method”, Materials Letters xx(2007) xxx-xxx.

A Novel Method for Coating of Metallic Surfaces through Mechanochemical Process

H. Niamanesh1(, J. Vahdati Khaki2, M.Sh. Bafghi1

1Department of Material Engineering, Iran University of Science and Tech, Tehran, Iran

2Department of Material Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

Abstract

A new mechanochemical method has been introduced for coating of metallic surfaces. In this method, the target could be used as milling container, part of container or milling balls.  In the present work, surfaces of aluminum balls have been coated by a nano-structured WC-Al2O3 composite mixture through mechanochemical process. Milling was performed using a laboratory scale ball mill, in which Alumina container and balls were used.  A mixture of WO3 and carbon powders, along with aluminum balls were placed in the container and milling was performed with a speed of 350 rpm. During ball milling, as a result of mechanochemical reaction between WO3+C+Al, a WC+Al2O3 composite layer was formed at the surface of aluminum balls. Because of highly exothermic reaction, which took place during ball milling, a strong interface was formed between composite layer and aluminum substrate. To investigating properties and thickness of nano-structured composite coating layer, micro hardness, scanning electron microscopy (SEM) and X-ray diffraction examinations were performed. Based on the results, it is thought that this new technique could be successfully used for formation of various coatings on the surface of different types of substrates at room temperature. The technique is especially suggested for coating of internal surfaces of metallic pipes.

Keywords: coating; mechanochemical; Al2O3-WC;

# Footnotes

Pulsed Plasma

# Endnotes

( Corresponding author. Tel: +989121388212;

E-mail address: Niamanesh.hadi@gmail.com

# Text boxes

(واکنش8)

(واکنش9)

(واکنش10)