تعيين فرکانس بهينه آزمون غيرمخرب جريان گردابي به منظور تعيين

عمق نفوذ کربن در فرآيند کربوراسيون

مهرداد کاشفي , ميثم شيخ اميري

چکيده

در آزمون غيرمخرب جريان گردابي پارامترهاي متعددي وجود دارد که تعيين و کنترل دقيق آنها در نتيجه حاصل تاثير بسزايي دارد. يکي از مهمترين اين پارامترها, تعيين فرکانس مناسب جهت انجام تست مي باشد. روش هاي مختلف و متفاوتي براي اين منظور وجود دارد که هر کدام با درنظرگرفتن شرايط آن روش قابل اعمال اند. از اين ميان دو روش حساسيت پاسخ جريان گردابي و عمق نفوذ استاندارد جريان گردابي فقط به پاسخ آزمون وابسته اند در حالي که دو روش آناليز رگرسيون نتايج و آناليز هارمونيک سيگنال هاي جريان گردابي علاوه بر پاسخ آزمون, به ارتباط بين نتايج مورد نظر(که در اين پژوهش عمق موثر نفوذ کربن مي باشد) و پاسخ آزمون جريان گردابي, بستگي دارند. در اين پژوهش از تمامي روش هاي فوق به منظور تعيين فرکانس بهينه در تعيين عمق نفوذ کربن استفاده شده است و نتايج حاصل با يکديگر مقايسه شدند. در نهايت مناسب ترين روش براي اين منظور با در نظر گرفتن شرايط هر روش و مقايسه آنها تعيين گرديد.

کلمات کليدي: فرکانس بهينه, عمق نفوذ استاندارد, آناليز رگرسيون, آناليز هارمونيک

مقدمه

آزمون هاي مخرب و غير مخرب يکي از مهم ترين مراحل فرآيند توليدات صنعتي مي باشند که در مرحله کنترل کيفيت براي تاييد و رد محصول مورد نظر مورد استفاده قرار مي گيرند. هر يک از آزمون هاي مخرب مانند سختي, کشش, ضربه و ... و آزمون هاي غير مخرب مانند آلتراسونيک, مايع نافذ, جريان گردابي و... کاربرد خاص خود را دارندکه بعضا قابل جايگزين با آزمون مشابه نمي باشند. اما در برخي موارد مي توان با توجه به توانايي ها و مزاياي بارز آزمون هاي غير مخرب (مانند ارزان بودن, سريع بودن و عدم تخريب نمونه), آنها را جايگزين برخي آزمون هاي مخرب نمود. در سال هاي اخير استفاده از روش غير مخرب جريان گردابي در تعيين خواص متالورژيکي مواد (سختي, استحکام, عمق دي کربوره و...) بسيار مورد توجه قرار گرفته است به گونه اي که اگر در تعيين پارامترهاي موثر آن دقت لازم به عمل آيد و با توجه به مزاياي آن, مي تواند در هزينه و زمان توليد و کنترل قطعه صرفه جويي نمايد.

پارامترهايي که در دقت نتايج تاثير بسزايي دارند را مي توان به دو دسته کلي تقسيم بندي کرد. 1- پارامتر هاي دستگاه جريان گردابي 2- پارامتر هاي قطعه مورد آزمايش ‎[1] ‎[2]

از پارامترهاي دستگاه مي توان به فرکانس دستگاه, نوع کويل, فاصله بين کويل و قطعه و... و از پارامترهاي قطعه مي توان به ابعاد و يکنواختي آن, شرايط ريز ساختاري نمونه و ... اشاره نمود. ‎[1]

در توليد صنعتي اگر براي قطعه اي خاص, کويل طراحي شود به طوري که کل کويل با نمونه پر شود (ضريب پرشدگی نزديک يک باشد) و ابعاد نمونه ها يکسان باشد و هم چنين سيکل عمليات حرارتي تمامي نمونه ها ثابت نگه داشته شود, تنها پارامتر قابل تغيير, فرکانس دستگاه مي باشد. براي انجام هر آزمون فرکانس خاص مورد استفاده قرار مي گيرد به طوري که اگر فرکانس تغيير کند نتيجه مطلوب حاصل نخواهد شد. به همين دليل انتخاب فرکانس بهينه براي هر آزمايش امري ضروري به نظر مي رسد. براي انتخاب فرکانس بهينه روش هاي متعددي وجود دارد که به نوع نگرش و انتظار ما از آزمون بستگي دارد.

ساده ترين روش, استفاده از فرمول عمق نفوذ استاندارد است‎[1]‎[3]‎[4]. براي اين منظور فرمول هاي متفاوتي وجود دارد( شکل1) که با توجه به پارامترهاي فرمول و يافته هاي مورد نياز مربوط به نمونه آزمون قابل استفاده اند.

شكل1: :تبديل هاي مورد استفاده جهت تامين عمق استاندارد نفوذ ‎[3]

تعيين حساسيت آزمون روش ديگري است که مورد استفاده قرار مي گيرد‎[2] . حساسيت به دو صورت تعريف مي شود: 1- اختلاف بين ولتاژ اوليه و ثانويه کويل ‎[5]   2- اختلاف پاسخ جريان گردابي (امپدانس يا ولتاژ) بين دو نمونه که کمترين و بيشترين داده مورد آزمايش (مانند عمق سختي) را دارند. ‎[6]

روش ديگر استفاده از آناليز رگرسيون خطي مي باشد. به اين ترتيب که در هر فرکانس ضريب تناسب(R2) بين پاسخ جريان گردابي (امپدانس يا ولتاژو...) و خاصيت مورد نظر (در اينجا عمق سختي) را بدست مي آوريم, در هر فرکانس که ضريب تناسب بيشتر بود, همان فرکانس بهينه است. ‎[5]

استفاده از آناليز هارمونيک و بدست آوردن هارمونيک هاي تابع ورودي و خروجي دستگاه جريان گردابي روش ديگري است که در پيدا کردن فرکانس بهينه کاربرد دارد‎.[7] هارمونيک هاي يک تابع در واقع ضرايب تبديل فوريه يک تابع مي باشند‎[8].

چون موج ورودي و خروجي, موجي سينوسي است بنابراين بدست آوردن هارمونيک هاي فرد موج ورودي و خروجي کافي است‎[7] . سپس با ارتباط برقرار کردن بين هارمونيک ها و خاصيت مورد نظر با استفاده از رگرسيون خطي و بدست آوردن بيشترين R2 مي توان فرکانس بهينه را تعيين نمود.

از بين روش هاي معرفي شده, دو روش اول بيشتر براي شناسايي محدوده فرکانسي مورد استفاده قرار مي گيرند و در تعيين صحيح فرکانس بهينه چندان دقيق نيستند. در حالي که هر يک از دو روش ديگر توانايي تعيين دقيق فرکانس بهينه را با دقت خوبي دارا مي باشند.

مواد و روش تحقيق

در اين تحقيق از فولاد 4118 که فولادي رايج براي کربوراسيون مي باشد, استفاده گرديد. تعداد 10 نمونه استوانه اي به قطر 2.5 سانتي متر و ارتفاع 15 سانتي متر تهيه گرديد. تمامي نمونه ها در کوره کربوراسيون گازي با پتانسيل کربن 0.9 و دماي 900 درجه سانتي گراد قرار داده شدند و در فواصل زماني بين 5 تا 10 ساعت د رکوره نگه داري شدند. در اين شرايط کربن سطح تمام نمونه ها به 0.8 مي رسيد اما عمق نفوذ کربن (عمق کربوره شده) در نمونه ها متفاوت مي شد.

از تمامي نمونه ها قرصي به ارتفاع 2سانتي متر جدا گرديد و بعد از مانت گرفتن, ميکرو سختي سنجي شدند. پروفيل سختي براي هر نمونه رسم گرديد و از روي آن عمق نفوذ کربن تعيين شد.

از نمونه هاي استوانه اي در آزمون جريان گردابي استفاده شد. تمامي نمونه ها در کويل با ضريب پرشدگي 0.99~ قرار داده شدند و دماي کويل در طول آزمايش ثابت نگه داشته شد. آزمون جريان گردابي در 9 فرکانس 10, 20, 40, 80, 150, 300, 500, 950 و 2000 هرتز انجام گرديد و ولتاژ ورودي و خروجي و هم چنين داده هاي موج ورودي و خروجي در هر فرکانس, براي هر نمونه بوسيله کارت اسيلوسکوپ ديجيتال ثبت گرديد.

در نهايت به منظور انتخاب فرکانس بهينه, از فرمول عمق نفوذ استاندار جريان گردابي , آناليز رگرسيون و آناليز هارمونيک د رتعيين آن استفاده گرديد.

يافته ها

در جدول 1 عمق نفوذ کربن در نمونه ها که با استفاده از پروفيل سختي بدست آمده اند, آورده شده است

جدول1: عمق نفوذ کربن در سطح نمونه ها

| شماره نمونه | عمق نفوذ کربن (ميلي متر) |
| --- | --- |
| 1 | 0.9 |
| 2 | 0.8 |
| 3 | 0.8 |
| 4 | 0.1 |
| 5 | 0.6 |
| 6 | 0.6 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1.2 |
| 9 | 1 |
| 10 | 1.6 |

با توجه به اينکه ماکزيمم عمق نفوذ کربن در شرايط کربوراسيون قطعه 2.75سانتي متر مي باشد، با توجه به فرمول ها شکل 1 و داده هاي جدول2 , فرکانس 20 هرتز براي اين منظور محاسبه گرديد.

جدول2: داده ها ي مورد نياز براي محاسبه عمق نفوذ استاندار جريان گردابي ‎[4]

| فولاد ريختگي | فولاد پر آلياژ | فولازنگ نزن 304 | زيركونيم | سرب | منيزيم | آلومينيوم 7075 | آلومينيوم 6061 | مس |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.7 | 2.9 | 2.5 | 3.4 | 7.8 | 37 | 32 | 42 | 100 | (%IACS) |
| 16 | 60 | 70 | 50 | 22 | 4.6 | 5.3 | 4.1 | 1.72 | (.ohm .cm) |
| 175 | 750 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | r |

تمامي نمونه ها در 9 فرکانس10 هرتز تا 2 کيلوهرتز مورد بررسي قرار گرفته اند و ولتاژ ورودي و خروجي براي هر نمونه و در هر فرکانس و همچنين داده های سيگنال ورودي و خروجي ثبت گرديدند. (جدول3)

جدول3 : خروجي دستگاه جريان گردابي در فرکانس 40هرتز

| شماره نمونه | ولتاژ اوليه(mV) | ولتاژ ثانويه(mV) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2978 | 2717 |
| 2 | 2956 | 2717 |
| 3 | 2956 | 2739 |
| 4 | 2913 | 2673 |
| 5 | 2934 | 2717 |
| 6 | 2934 | 2717 |
| 7 | 2978 | 2739 |
| 8 | 3000 | 2760 |
| 9 | 2978 | 2760 |
| 10 | 3000 | 2717 |

در جدول4 ميانگين اختلاف بين ولتاژ ورودي و خروجي(ولتاژاوليه – ولتاژثانويه) مشاهده مي گردد.

جدول4 : ميانگين اختلاف ولتاژ اوليه و ثانويه در فرکانس هاي متفاوت

| فرکانس(هرتز) | ميانگين اختلاف ولتاژ اوليه و ثانويه |
| --- | --- |
| 10 | -666 |
| 20 | -436 |
| 40 | -237 |
| 80 | 39 |
| 150 | 260 |
| 300 | 634 |
| 500 | 947 |
| 950 | 1452 |
| 2000 | 2104 |

ارتباط بين عمق نفوذ کربن و ولتاژ اوليه و ثانويه بوسيله آناليز رگرسيون  (R2)  در نمودار 1 آمده است.

نمودار1: ضريب تناسب (R2) بين عمق نفوذ کربن و ولتاز اوليه و ثانويه

شکل موج هاي اوليه و ثانويه که توسط دستگاه ثبت شده است در شکل2 آورده شده است.

شکل2: شکل موج اوليه (آبي) و ثانويه (سبز) که توسط اسيلوسکوپ ثبت شده است.

ارتباط عمق نفوذ کربن و هارمونيک هاي فرد تابع موج اوليه و ثانويه (R2) در نمودار 2 آورده شده است.

نمودار2: ارتباط بين هارمونيک هاي فرد تابع سيگنال اوليه و ثانويه با عمق نفوذ کربن

بحث و بررسي

با توجه به شکل1 فرکانس پيشنهادي براي عمق cm2.75 , Hz20 مي باشد. در استفاده از فرمول عمق نفوذ استاندارد, داشتن پارامترهاي دقيق فرمول به دقت نتيجه حاصل مي افزايد. ρ و μ براي هر ماده منحصر به فرد است. ρ (رسانايي الکتريکي) و μ ( نفوذ پذيري مغناطيسي) با تغيير عناصر آلياژي و ريز ساختار تغيير مي کنند‎.[3] ρ براي انواع فولاد در منابع موجود است اما اطلاعات چنداني در مورد μ در هر نوع فولاد در دست نيست و در منابع به اطلاعات کلي در اين مورد بسنده شده است‎[4] . به همين دليل فرکانس پيشنهادي دقت خوبي ندارد. اين روش بيشتر زماني مورد استفاده قرار مي گيرد که بازرسي محدود به عمق خاصي مي گردد، مانند بررسي پوشش ها که جريان گردابي نبايد بيشتر از ضخامت پوشش نفوذ کند‎[9]‎[10]‎[11]‎[12].

در جدول4 مشاهده مي شود که اختلاف بين ولتاژ اوليه و ثانويه نيز نمي تواند راهنماي خوبي در تعيين فرکانس بهينه باشد چون با افزايش فرکانس, ∆V مدام  افزايش مي يابد. به عبارت ديگر اين روش به تنهايي نمي تواند فرکانس بهينه را تعيين کند و حتما بايد با يکي از روش هاي ديگر همراه شود.

نمودار1R2 (ضريب تناسب) بين عمق سختي و ولتاژ ورودي و خروجي در هر فرکانس را نشان مي دهد. همانطور که مشاهده مي شود در 2 فرکانس 40هرتز و2000 هرتز ارتباط خوبي (R2  بالا) مشاهده مي شود. اما با توجه به دلايل زير, فرکانس 40هرتز به عنوان فرکانس بهينه تعيين عمق نفوذ استاندارد معرفي گرديد. اولا در فرکانس 20000هرتز عمق نفوذ جريان گردابي محدود  مي باشد، ثانيا در فرکانس 40هرتز ضريب تناسب بالاتري ديده مي شود (0.88=R2) ثالثا اختلاف بين R2 در ولتاژهاي اوليه و ثانويه در فرکانس 40هرتز بيشتر از فرکانس 2000هرتز مي باشد که اين خود مويد حساسيت بيشتر فرکانس 40هرتز مي باشد.

در نمودار2  ضريب تناسب که ارتباط هر يک از هارمونيک هاي فرد را با عمق نفوذ نشان مي دهد, آورده شده است. با توجه به داده هاي نمودار, ضريب تناسب بين هارمونيک3 موج ثانويه با عمق نفوذ در فرکانس 10هرتز برابر 0.78مي باشد و ضريب تناسب بين هارمونيک1 موج ثانويه با عمق نفوذ در فرکانس 40هرتز برابر 0.73مي باشد.

آناليز هارمونيک دو فرکانس 10 و 40 هرتز را براي اين کار پيشنهاد مي کند. اما با توجه به فرمول عمق نفوذ استاندارد مشخص مي گردد که هرچه فرکانس کمتر شود, عمق نفوذ جريان گردابي بيشتر مي گردد. در فرکانس 10هرتز که عمق نفوذ جريان گردابي بيشتر است احتمال اين وجود دارد که در پاسخ دستگاه تحت تاثير مغز قطعه نيز قرار گرفته باشد که اين نکته اي منفي است زيرا در  اين آزمون بايد جريان گردابي از عمق مشخصي بيشتر نفوذ نکند. بنابراين فرکانس بهينه براي اين آزمون, 40هرتز مي باشد.

نتيجه گيري

1- روش عمق نفوذ استاندارد و حساسيت پاسخ جريان گردابي, به تنهايي توانايي تعيين دقيق فرکانس بهينه را ندارند و حتما بايد با يکي از روش هاي ديگر ادغام گردند.

2- هر يک از دو روش آناليز رگرسيون و آناليز هارمونيک دقت خوبي در تعيين فرکانس بهينه دارند. به گونه اي که به نتيجه هر کدام بدون توجه به ديگري نيز مي توان استناد کرد.

3- فرکانس بهينه  براي اندازه گيري عمق نفوذ کربن با دو روش آناليز رگرسيون آناليز هارمونيک, 40 هرتز تعيين گرديد.

تشکر وقدرداني

نويسندگان مقاله از مديريت محترم مجموعه سازي توس, شرکت پيشتاز قطعه سناباد و جناب آقاي مهندس رامش که در تهيه نمونه هاي آزمايش ما را ياري داده اند, کمال تشکر و قدرداني را دارند.

مراجع

- Peter J. Shull, “Nondestructive Evaluation”, Marcel Dekker, Inc, 2002

- بري هال، ورنون جان، ترجمه م.ر. شاكري، "آزمون هاي غير مخرب"، موسسه انتشارات دانشگاه صنعتي شريف، 1382

- Donald J.Hagemair, “Fundamentals of Eddy Current Testing”, ASNT, 1990, ترجمه شركت تست"توليد آلياژ

- Don E.Bray, Roderic K.Stanly, “Nondestructive Evaluation”, CRC, 1997

- Rob Kozar et al., “Improving the Reliability of Eddy Current Testing as a Means of Induction Hardening Quality Control of Forged Axle Shafts” 2002

- S. Konoplyuk et al. "Characterization of ductile cast iron by eddy current method", NDT&E International, 2005

- D. Mercier et al., “Eddy currents and hardness testing for evaluation of steel decarburizing”, NDT&E International, 2006

- روش های فوريه برای مهندسان و محققان, مارک کارت رايت, ترجمه محمد جهانشاهی و حميد رضا خاتمي, نشر کتاب دانشگاهي, 1382

- W. Yin, A.J. Peyton, “Thickness measurement of non-magnetic plates using multi-frequency eddy current sensors”, NDT&E International, 2007

- E. S. Gorkunov et al., “Evaluating the Wear in Steel–Steel and Iron–Iron Friction Pairs by the Eddy-Current Method”, Russian Journal of Nondestructive Testing, 2004

- A.V.MAKAROV et al., “Application of the Eddy-Current Method for Estimating the Wear Resistance of Hydrogen Alloyed -Titanium Alloy BT35”, Russian Journal of Nondestructive Testing, 2007

- M. Kröning et al., “Surface analysis by nondestructive testing techniques”, Fresenius J Anal Chem, 1997

Determining the optimum frequency in eddy current testing

in order to evaluate the carbon diffusion depth in carburizing process

Mehrdad Kashefi , Meisam Seikh Amiri

Abstract

There are various controlling parameters in eddy current testing; Determining and controlling these parameters influences the outcome of the test. The optimum frequency used for evaluating the samples is one the most important parameters in this method. Various methods are used to optimize the frequency and each method has its own conditions of use. Amongst these methods, eddy current response sensitivity and standard eddy current diffusion depth only depend on the test response while linear regression analysis and harmonic analysis of eddy current signals not only depend on test response but also rely on the relationship between the results (which is the carbon diffusion depth in this research) and test response. In this research, all the mentioned methods for determining the optimum frequency were utilized and the results were compared with each other. At the end, the best method amongst these techniques was determined.

Keywords: Optimum Frequency, Standard diffusion depth, Regression Analysis, Harmonic Analysis

# Footnotes

. استاديار گروه مواد و متالورژي دانشگاه فردوسي مشهد

. دانشجوي کارشناسي ارشد شناسايي و انتخاب مواد دانشگاه فردوسي مشهد E-Mail: meisam2542@yahoo.com

Assistant Professor in Metallurgical and Material Engineering Department of Ferdowsi university of Mashhad

M.Sc student in Metallurgical and Material Engineering Department of Ferdowsi university of Mashhad.

E-Mail: meisam2542@yahoo.com