تحلیل عددی و تجربی رفتار کمانش و پس‌کمانش استوانه‌هاي دارای گشودگی دایروی تحت بار مایل

محمود شريعتي1، عبدالحسین فریدون 2، امين اکبرپور 3

1- دانشگاه صنعتي شاهرود

2- دانشگاه سمنان

3- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکيده

در اين مقاله‌ کمانش استوانه‌هاي داری گشودگی از جنس فولاد ضد زنگ (stainless steel c116 Ti) تحت بارگذاری مایل، با استفاده از روش المان محدود، بررسي شده است. تأثير برخي از پارامترهاي هندسي همچون    قطرگشودگی، موقعيت گشودگی و طول استوانه و زاویه استوانه بر روي  بار بحراني کمانش اين پوسته ها مورد مطالعه قرار گرفته است. نتايج نشان مي‌دهند که افزايش قطر گشودگی بار بحراني کمانش را به شدت کاهش مي‌دهد و نيز تغيير زاويه‌ي استوانه تأثيرات قابل ملاحظه‌اي بر بار کمانش مي‌گذارد. همچنين با افزايش طول استوانه تأثير وجود گشودگی به شدت افزايش مي‌يابد. تحليل عددي به کمک نرم المان محدود آباکوس    (Abaqus 6.10.1) انجام گرفته که چندين تست تجربي به کمک دستگاه سروهيدروليک INSTRON8802 دقت تحليلهاي عددي را نشان        ميدهد.

واژه هاي کليدي: استوانه‌هاي دارای گشودگی‌- بارگذاری مایل-بار بحراني کمانش-روش المان محدود

مقدمه

مساله کمانش پوستههای استوانهای، بیش از یک قرن است که مورد توجه پژوهشگران بسیاری قرار گرفته است. در ابتدا پژوهشگران روی تعیین بار کمانش در محدوده الاستیک خطی متمرکز شده بودند، اما به سرعت دریافتند که بار کمانش به دست آمده از مشاهدات تجربی بیشتر است. پژوهشهای تجربی ثابت کرد که ظرفیت کمانش پوستههای استوانهای نازک بسیار کمتر از مقدار پیشبینی شده توسط تئوری کلاسیک است.

ون دیک (Van Dyke) [1] توزیع تنش را حول یک سوراخ برای یک پوسته استوانهای با گشودگی تحت بارگذاری محوری، پیچشی و فشار داخلی به دست آورد.

تنیسن (Tennyson) [2] مطالعه تجربی روی تاثیر گشودگی دایرهای در کمانش پوستههای استوانهای تحت فشار محوری با نسبت شعاع به ضخامت 162 تا 331 انجام داد. او بار کمانش تجربی به دست آمده را با نتایج تحلیلی ون دیک مقایسه نمود و از جمله مقالاتی است که آزمایشهای عملی روی استوانههای دارای گشودگی انجام داده است.

آلمورث (Almorth) و بروگان (Brogan) [3] تاثیر گشودگیهای مستطیلی تقویت شده روی بار کمانش پوستههای استوانهای را بررسی نموده و همچنین نتایج تجربی پوستههای دارای گشودگی، با و بدون تقویت کننده را با نتایج حاصل از برنامه رایانهای استاگز (STAGS) مورد مقایسه قرار داد.

لانگسس (Langseth) و ریس (Reyes) [4] کمانش پوسته هایی با سطح مقطع مربع را تحت بارگذاری مایل را به صورت عددی و تجربی بررسی کردند.

کروگر (Kroger) و زارعی [5] رفتار کمانش استوانههایی با سطح مقطع مربعی پر شده با فوم را بررسی کردند.

هیل بورگر Hilburger [6] و همکارانش رفتار کمانش پنلهاي استوانهاي کامپوزيتي نازک با گشودگي دايروي مرکزي، را بررسي کردند. در اين مطالعه تاثير ابعاد گشودگي، انحناي پنل و نقصهاي هندسي اوليه مورد بررسي قرار گرفت و نتايج عددي با نتايج تجربي مقايسه گرديد و در آن از نرم افزار اجزای محدود STAGS استفاده به عمل آمد و مشاهده شد که نتايج تحليلهاي غير خطي بسيار دقيق تر از تحليل هاي سنتي خطی است.

با مروري بر مقالات ارائه شده، مشاهده مي‌گردد که کمانش پوسته‌هاي استوانه‌اي دارای گشودگی تحت بارگذاری مایل مورد بررسي قرار نگرفته‌است. لذا هدف از اين مقاله بررسي کمانش استوانه‌هاي دارای گشودگی تحت بارگذاری مایل با استفاده از نرم‌افزار المان محدود آباکوس مي‌باشد. همچنین با استفاده از یک دستگاه سروهیدرولیک INSTRON8802 برای چندین نمونه با گشودگیهای دلخواه آزمایش کمانش انجام شده و نتایج بدست آمده با نتایج حاصل از روش اجزای محدود مقایسه شده است. نتايج تجربي و عددي بدست آمده مطابقت بسیار زیادی با یکدیگر دارند. بر اساس نتایج بدست آمده درباره ميزان تاثير هر کدام از پارامترهاي ذکر شده بر روي رفتار کمانش  پوستههاي استوانهاي دارای گشودگی بحث شده است.

هند سه و خواص مکانيکي:

هندسه‌ي استوانه‌هاي مورد نظر در شکل1 آورده شده است که  بصورت زير تعريف مي‌شوند: ضخامت استوانه mm1t=، قطر استوانه mm2/42D=، طول استوانه mm250 و150 ،100L=، قطر گشودگی mm 25 و 20، 15، 10= d، مکان گشودگی L/4 و L/3، Lo=L/2 و زواياي استوانه مورد بررسي نيز شامل صفر، 15 و 30 و 45 درجه مي‌باشند. فاصله بین مرکز گشودگی تا لبه پایینی استوانه Lo در نظر گرفته شده است.

پوستههای استوانهای انتخاب شده  از جنس فولاد ضد زنگ (stainless steel 316ti) بوده که خصوصيات مکانيکي پوسته به صورت تجربي بر طبق استاندارد ASTME8 و توسط دستگاه سروو هيدروليک INSTRON8802 بدست آمده است[7]. نمودار تنش-کرنش در شکل2 آورده شده است. به کمک بخش خطي نمودار؛ مدول يانگPa  9e187، نسبت پواسون 3/0 و استحکام تسليم  Pa6e334 به دست آمده است.

تحليل عددي به کمک المان محدود

مدل سازي و تحليل عددي نمونه ها  به کمک نرم افزار المان محدود آباکوس انجام شده است.

المان بندي نمونهها

براي المان بندي نمونهها از المان غير خطي S8R که يک المان هشت گرهاي، با شش درجه آزادي براي هر گره است؛ و نيز المان خطي S4R که يک المان چهارگرهاي است استفاده گرديده است. [8]

فرآيند تحليل

تحليل هاي اجزاي محدود خطي، بخصوص براي پوستههاي نسبتاَ ضخيم، بار کمانش را بيشتر از مقدار واقعي پيش بيني ميکنند. با اين وجود، بايد براي تمام نمونهها ابتدا يک تحليل خطی (مقدار ويژه) انجام شود تا شکل مدهايي که مقدار ويژه کمتري دارند به دست آيند؛ زيرا کمانش معمولاَ در اين شكل مدها اتفاق ميافتد. جا به جاييهاي مربوط به اين شکل مدها در فايلي به عنوان نقص اوليه (Static,Riks) ذخيره شده و در تحليل بعدي مورد استفاده قرار ميگيرند تا تأثير شکل مدها در تحليل کمانش اعمال شود. در غير اين صورت نرم افزار به طور اختياري مد کمانش را انتخاب ميکند که معمولاَ به نتايج غير واقعي منجر ميشود. اين مرحله در نرم افزار Buckle نام دارد. براي اين مرحله از روش حلگر Subspace در نرمافزار استفاده شد و سه شکل مد اول از هر نمونه به دست آمد. لازم به ذکر است که به دليل وجود قيدهاي تماسي بين صفحات صلب و پوسته استوانهاي، از روش حلگر Lanczos نميتوان در اين نمونهها استفاده کرد. بعد از انجام تحليل Buckle يک تحليل غير خطي انجام ميشود تا منحني بار         جا به جايي به دست آيد. مقدار حداکثر اين منحني بار کمانش است. اين مرحله Statics,Riks نام دارد و از روش arc-length براي تحليل پس کمانش استفاده مينمايد.

نتايج تحليل به روش عددي اجزاي محدود

در اين بخش نتايج روش عددي براي پوستههاي استوانهاي ارائه شده است. براي دقت بيشتر نتايج، غيرخطي بودن خواص ماده و المان، در نظر گرفته شد.

تأثير تغيير قطر گشودگي در رفتار کمانش پوستههاي استوانهاي

برای بررسی تاثیر تغییر قطر گشودگی، روی بار کمانش پوستههای   استوانهای، گشودگیهایی با قطرهای 25 و 20 و 15 و 10d= میلی متر در پوستهها ایجاد شد. سپس تغییرات بار کمانش، بررسی شد.

منحنی بار ـ جابجایی انتهایی برای نمونههای تحلیل شده در شکل3  نشان داده شده است. مشاهده میشود که با افزایش قطر گشودگی، بار کمانش به کاهش مییابد.

تأثير تغيير موقعیتگشودگي در رفتار کمانش پوستههاي استوانهاي

برای بررسی تاثیر تغییر موقعیت گشودگی روی رفتار کمانش پوستههای استوانهای، یک گشودگی دایروی با قطر ثابت 10 mm در فاصلههایی برابر با L/4 و L/3 و Lo=L/2 از لبه بالایی استوانه روی نمونهها ایجاد شد.

نتایج نشان میدهد که تغییر موقعیت گشودگی بر بار کمانش تاثیر       میگذارد. منحنیهای بار کمانش برحسب موقعیت گشودگی برای     پوستههای استوانهای با طولهای مختلف و قطرهای مختلف به ترتیب در اشکال 4 تا 5 ترسیم شده است.

شکل 4 منحنیهای بار بر حسب نسبت Lo/L را برای طولهای متفاوت نشان میدهد. مشاهده میشود که برای یک طول ثابت با تغییر       موقعیت گشودگی از لبههای پوسته به طرف میانه پوسته، بار کمانش کاهش مییابد.

شکل 5 منحنیهای بار برحسب نسبت Lo/L را برای قطرهای متفاوت نشان میدهد. آشکار است که در پوستههایی که دارای قطر یکسانی هستند، با نزدیک شدن گشودگی به لبه پوسته، بار کمانش افزایش مییابد.

تأثير تغيير طول استوانه در رفتار کمانش پوستههاي استوانهاي

نتایج تحلیل پوستههای استوانهای دارای گشودگی در میانه پوسته با طول متفاوت، در شکل 6 ارائه شده است. مشاهده میشود که با افزایش طول استوانه بار کمانش کاهش پیدا میکند. البته برای پوستههای مورد مطالعه، کاهش بار کمانش با افزایش طول استوانه ناچیز است. از نتایج ارائه شده مشاهده میشود که حداکثر کاهش در بار کمانش، با افرایش طول لوله از 100 به 250 میلیمتر، حدود 1/2 درصد میباشد.

مشاهده میشود شیب منحنی در قسمت پیشکمانش برای تمام نمونهها یکسان است و منحنیها بعد از رسیدن به مقدار ماکزیمم افت پیدا میکنند.

تأثير تغيير زاویه استوانه در رفتار کمانش پوستههاي استوانهاي

برای بررسی نحوه تغییرات بار کمانش با تغییرات زاویه لوله در پوستههای استوانهای دارای گشودگی، زوایای 15، 30 و 45 درجه برای لوله در نظر گرفته شد. نتایج تحلیل نمونهها در شکل 7 ارائه شده است.

نتایج نشان میدهند که با افزایش زاویه استوانه، بار بحرانی کمانش کاهش  مییابد، یا به عبارت دیگر مقاومت پوسته در برابر کمانش کم میشود.

تأييد نتايج عددي به کمک نتايج تجربي

آزمايش هاي تجربي، به منظور تأييد صحت نتايج به دست آمده از روش عددي، روي چندين نمونه با گشودگي دایروی، انجام شد که براي انجام آنها از يک دستگاه پيشرفته سرو هيدروليک INSTRON 8802 استفاده گرديد. ظرفيت نيروسنج دستگاه 250 کيلو نيوتن میباشد و برای بارگذاری نمونهها از فیکسچری که بدین منظور طراحی شده و روی دستگاه        سرو هیدرولیک بسته میشود، استفاده به عمل آمد. دستگاه سرو هيدروليک و فیکسچر در شکل 8 آورده شده است، دو نمونه از منحنيهاي بار -       جا به جايي در شکلهاي 9 و 10 نشان داده شده است.

با مقايسه نتايج عددي و تجربي مشاهده ميشود که بار کمانش به دست آمده از  تحلیلهای عددی با مقدار تجربي مربوطه، مطابقت بسيار زيادي داشته و مقدار خطاي حاصل شده براي نمونهها بسیار کم میباشد.

بحث در نتایج

شکل8 یک دستگاه سروو هيدروليک  INSTRON8802را در حال بارگذاری یک استوانه دارای گشودگی به همراه فیکسچر طراحی و ساخته شده برای اعمال بار مایل، نشان می دهد.

از نمودار نیرو جابجایی شکلهای 9 و 10 می توان نتیجه گرفت که نتایج تجربی و عددی تطابق خوبی با یکدیگر دارند.

در شکل3 نمودار باربحرانی کمانش بر حسب تغییر شکل براي گشودگی با قطر های 10، 15،20 و 25 میلی متر برای طول 250 میلی متر تحت زاویه اعمال بار 30 درجه رسم شده‌است. مشاهده مي‌شود که با افزايش قطر گشودگی بار بحراني کمانش کاهش مي‌يابد و رفتارهاي پس‌کمانشي آنها نيز با يکديگر متفاوت مي‌باشد.

براي بررسي تاثير مکان گشودگی بر روي رفتار کمانش استوانه ها، شکلهای 4 و 5 آورده شده است که نشان می دهد با کاهش Lo یعنی نزدیک شدن گشودگی به لبه استوانه، بار بحرانی کمانش کاهش مییابد.

به منظور بررسي تأثير طول استوانه بر بار بحراني کمانش و رفتار   پس کمانش شکل6 آورده شده است. مي‌توان ديد که با افزايش طول استوانه بار بحراني کمانش کاهش می یابد.

در ادامه به بررسي تأثير زاویه استوانه در استوانه‌هاي گشودگی‌دار با طول 250 میلی متر مي‌پردازيم. در شکل7 براي سه زاویه متفاوت استوانه نمودار بار بحرانی بر حسب تغییر شکل آورده شده است.

مشاهده مي‌شود با افزايش زاویه استوانه مقدار بار بحرانی کاهش می یابد.

نتيجه گيري

در اين تحقيق با انجام مطالعات عددي و تجربي روي پوستههاي استوانهاي فولادي از جنس استینلس استیل، با گشودگيهاي دایروی و طولها،   قطرها و محلهای گشودگی متفاوت، رفتار کمانش این پوستهها بررسي و بار کمانش اين پوستهها به دست آمد. و نتايج زير حاصل شد:

1- حضور گشودگي ظرفيت تحمل بار پوستههاي استوانهاي را کاهش    ميدهد.

2- با افزايش قطر گشودگي، بار کمانش افت مينمايد. به عبارت ديگر، گشودگيهاي بزرگ تر باعث افت در بار کمانش پوسته ميشوند. البته براي پوستههاي مورد مطالعه، کاهش بار کمانش با افزايش ارتفاع گشودگي ناچيز

میباشد.

3-  براي گشودگيهاي هم اندازه، با نزدیک شدن گشودگی به لبه پوسته، بار کمانش افزایش مییابد.

4- با افزایش طول استوانهها رفتار پسکمانش استوانهها تحت بار مرکب بشدت تغییر میکند.

5- افزایش زاویه استوانه، بار بحرانی کمانش کاهش  مییابد، یا به عبارت دیگر مقاومت پوسته در برابر کمانش کم میشود.

6- ایجاد گشودگی روی سختی نمونهها پیش از کمانش تاثیری ندارد.

شکل ها و نمودار ها

شکل1: هندسه‌ي استوانه‌ها‌ي مورد نظر

شکل2: نمودار تنش کرنش پوسته مورد آزمايش

شکل3: نمودار نیرو جابجایی برای قطر متغییر

شکل4: منحنی بار – نسبت Lo/L، برای پوستههای استوانهای

با طولهای مختلف

شکل5: منحنی بار – نسبت Lo/L، برای پوستههای استوانهای

با قطرهای مختلف

شکل6: نمودار نیرو جابجایی برای طول متغییر

شکل7: نمودار نیرو جابجایی برای استوانههای با زاویه متغییر

شکل8: دستگاه سروو هيدروليک  INSTRON8802و فیکسچر

شکل9: مقایسه تحلیل های عددی و تجربی

شکل 10: مقایسه تحلیل های عددی و تجربی

مراجع

1. Van Dyke P, “Stresses about a Circular Hole in a cylindrical Shells.” AIAA J., Vol.3 3,No. 9, pp. 1733-1742, (1965).

2. Tennyson, R.C., “The Effects of Unreinforced Circular Cutouts on the Buckling of Circular Cylindrical Shells under Axial Compression.” J. Eng. For Industry, ASME, Vol. 90. pp. 541-546, (1968).

3. Brogan, F.A., and Almorth, B.O., “Buckling of Cylindrical Shells with Cutouts.” AIAA J., Vol. 8. No. 2. Pp. 236-240, (1970).

4. A. Reyes, O.S. Hopperstad, M. Langseth. “Aluminum foam-filled extrusions subjected to oblique loading: experimental and numerical study.” International Journal of Solids and Structures 41 (2004) 1645–1675

5. Hamidreza Zarei , Matthias Kroger.”Optimum honeycomb filled crash absorber design.” Materials and Design. 29 (2008) 193–204

6. Hilburger, M. W., Vicki, O. B. and Michael, P. N. ( 2001). "Buckling behavior of compression-loaded quasi-isotropic curved panels with a circular cutout.” Int. J. Solids Struct., Vol. 38, PP. 1495–522.

7. ASTM A370-05, Standard test methods and definitions for mechanical testing of steel products.

8. Abaqus user’s manual.