ISME2013-2003

تعیین خواص مکانیکی نانوکامپوزیت پی وی سی/نانولوله کربنی لایه ای تولید شده به روش اسپری

# ولی پروانه1، محمود شریعتی2

# 1دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، بلوار دانشگاه، شاهرود،ایران،vali.parvaneh@gmail.com

# 2 دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، بلوار دانشگاه، شاهرود،ایران،mshariati44@gmail.com

چکیده

در این مقاله یک روش جدید برای ساخت نانوکامپوزیت پی وی سی/نانولوله کربنی چنددیواره بصورت لایه ای به کار گرفته شده است. در این روش از اسپری برای ایجاد لایه های نانولوله کربنی در میان ماتریس پلی وینیل الکل(پی وی سی) استفاده شده است. خواص مکانیکی نانوکامپوزیت لایه ای تولید شده به صورت تجربی تست شده است. نتایج نشان می دهند که برای درصد وزنی یکسان، میزان افزایش در مدول یانگ و استحکام نهایی نانوکامپوزیت با تعداد لایه های بیشتر، بیشتر است. در ضمن علارغم اکثر روش های ترکیب مذاب و فرآوری محلول، در این روش با افزایش بیش از ده درصد وزنی، کاهشی در استحکام نهایی نانوکامپوزیت مشاهده نمی شود.

واژه های کلیدی

نانوکامپوزیت، نانولوله کربنی چنددیواره، پی وی سی، روش اسپری، خواص مکانیکی

مقدمه

پیشرفت روز افزون تکنولوژی و درنتیجه کاربردهای خاص، نیاز به مواد جدید با ویژگی های خاص را به دنبال خواهد داشت. نانوکامپوزیت ها از جمله این مواد می باشند که می توانند ویژگی های موردنظر و دلخواه ما را پوشش دهند. همانگونه که می دانیم هدف از ساخت کامپوزیت ها بهره گیری از ویژگی های چند ماده به طور همزمان است. نانوکامپوزیت های پلیمری یکی از پرمصرف ترین نانوکامپوزیت ها در طی سال های اخیر بوده است. علت اصلی آن تولید آسانتر نسبت به سایر کامپوزیت ها و همچنین کاربرد بسیار و تبدیل بسیاری از مواد دیگر به مواد پلیمری است. مقالات مختلفی تاکنون از ساخت نانوکامپوزیت های پلیمر/نانولوله کربنی به روش های گوناگون گزارش شده اند. مطالعات اولیه بر روی ترکیب مذاب نانولوله های کربنی بدست آمده از روش قوس الکتریک با پلیمر توسط جین و همکارانش در سال 2001 صورت گرفته است[1]. آنها پلی متیل متاکریلات را با 26 درصد وزنی در 200 درجه سانتیگراد ترکیب نمودند. سپس مذاب تحت فشار 8 تا 9 مگا پاسکال در 210 درجه سانتیگراد در قالب برای تشکیل ورقه کامپوزیت توسط پرس هیدرولیک فشرده شدند. مطالعات TEM بیانگر پراکندگی خوب حتی در مقادیر بالای نانولوله کربنی چنددیواره بوده است. پاتسچکه و همکارانش، دسته های اصلی نانولوله کربنی چنددیواره در پلی کربنات را با پلی کربنات خالص در یک میکروهمزن در دمای 260 درجه سانتیگراد ترکیب کردند[2]. سپس نمونه های تست در طول یک قالب دایروی اکسترود شدند. اکستروژن همچنین توسط گرگا و کوهن مورد استفاده قرار گرفت[3]. آنها پلی متیل متاکریلات و هردو نانولوله کربنی تک دیواره کربولیکس و نانولوله کربنی چنددیواره را قبل از استفاده از یک اکسترودر زوج پیچ در  130درجه سانتیگراد به صورت خشک ترکیب کردند و در طول یک قالب استوانه ای اکسترود کردند. نانولوله ها به خوبی توسط کشش مذاب میله های اکسترود صف بندی شدند. تزریق پلاستیک نیز برای ساخت کامپوزیت مورد استفاده قرار گرفته است. مینکه و همکارانش، پلی آمید6 و ای بی اس و نانولوله کربنی چنددیواره را در یک اکسترود زوج پیچ در 260 درجه سانتیگراد ترکیب نمودند[4]. نمونه دیگری از کاربرد روش های ترکیبی توسط تانگ و همکارانش شرح داده شده است[5]. توستنسون و چو ابتدا نانولوله کربنی چنددیواره را در یک محلول پلی استیرن و تتراهیدروفیوران پراکنده نمودند[6]. سپس در قالب ریخته و برای تشکیل فیلم، خشک نمودند. این فیلم بریده شده و در یک قالب مستطیلی اکسترود می شود. کوپر و همکارانش میکروکره های پلی متیل متاکریلات را با نانولوله کربنی تک دیواره در اتانول ترکیب نمودند[7]. در نهایت نمونه های خشک شده در طول یک قالب تخت اکسترود شدند. شافر و ویندل، نانولوله کربنی چنددیواره اصلاح شده را در آب بصورت شیمیایی پراکنده کردند[8]. محلول حاصل با دقت برای پراکندگی کامپوزیت با محلول پلی وینیل الکل در آب ترکیب شده و برای تشکیل فیلم هایی با 60% وزنی نانولوله در قالب ریخته شدند. کیوآن ایجاد صوت را برای پراکندگی نانولوله کربنی چنددیواره تولوئن مورد استفاده قرار داد[9]. سپس با یک محلول پلی اسیتر ترکیب گشت. اختلاط در نهایت با یک ایجاد صوت دیگر قبل از ریختن در قالب برای تشکیل فیلم بدست آمد. این روش توسط گروه های زیادی انجام گرفته شده است[10و11]. روئان روش مشابهی را در پیش گرفت اما از یک همزن مغناطیسی و ایجاد صوت برای پراکندگی نانولوله ها و رفلاکس برای اختلاط نانولوله ها و پلیمر ستفاده نمود[12]. کلمن و همکارانش از ایجاد صوت برای پراکنده نمودن نانولوله کربنی چنددیواره کاتالیست شده در محلول پلی وینیل الکل/آب استفاده نمودند که منجر به پراکندگی پایدار و نامحدود گردید[13]. روش پلیمریزاسیون رادیکالی درجا برای تهیه کامپوزیت پلی متیل متاکریلات توسط جیا و همکارانش مورد استفاده قرار گرفت[14]. در اکثر مقالات که بر روی نانوکامپوزیت های پایه پلیمری تحقیق نموده اند، به جنبه های مختلفی از بهبود خواص پرداخته شده است اما به طور معمول، اغلب آنها به افزایش در مدول یانگ و استحکام نهایی تمرکز نموده اند. اولین مطالعه خواص مکانیکی بر روی کامپوزیت های پلیمر/نانولوله توسط شافر و ویندل در سال 1999 صورت گرفته است[8]. آنها اندازه گیری هایی را بر روی فیلم های پلی وینیل الکل/ نانولوله کربنی چنددیواره با %60 وزنی نانولوله کربنی انجام دادند. مدول ذخیره GPa 6 برای پلیمر به  GPa 12 برای نانوکامپوزیت افزایش یافت اما تقویت شدگی بسیار کمی مشاهده گردید. اندکی بعد، کیوآن و همکارانش با استفاده از تست کشش، کامپوزیت پلی استیرن/نانولوله کربنی را مورد مطالعه قرار دادند[9]. آنها یک افزایش در مدول یانگ ازGPa  2/1  برای پلی استیرن تا  GPa 62/1 وGpa  67/1 برای کامپوزیت های پر شده با 1 % وزنی از به ترتیب نانولوله های کوتاه (تقریبا 15 میکرومتر) و بلند (تقریبا 50 میکرومتر). آنها در ضمن یک افزایش در استحکام کششی از  MPa 8/12 تا MPa  16 را برای هر دو نوع نانولوله ها با بارگذاری 1% وزنی مشاهده نمودند. صفادی و همکارانش نیز با استفاده از تست کشش به بررسی نانوکامپوزیت های پلی استیرن/نانولوله کربنی پرداختند[10]. آنها یک افزایش در مدول را از GPa  53/1 تا GPa  4/3 با  5/2 درصد حجمی و همچنین یک افزایش در استحکام را از MPa  5/19 تا MPa 6/30 با همان سطح بارگذاری یافتند. پلی وینیل الکل به عنوان ماتریس توسط کادک در سال 2002 مورد استفاده قرار گرفت[13]. آنها تست های نانوسختی را بر روی فیلم های ساخته شده از نانولوله کربنی چنددیواره و هر دو پلیمر پلی وینیل الکل و پلی وینیل کربازول به روش قالب چرخان انجام دادند. افزایش در مدول از GPa  7 تا GPa   6/12 با    6/0% حجمی  در پلی وینیل الکل و GPa  2 تا GPa  6/5 با 8/4% وزنی را در پلی وینیل کربازول مشاهده نمودند. ولاسکو-سانتوس و همکارانش افزایش های زیادی را در مدول از GPa  71/0 برای پلیمر متیل اتیل متاکریلات تا GPa  34/2 در 1% وزنی از نانولوله کربنی چنددیواره مشاهده نمودند[11]. روآن و همکارانش بر روی کامپوزیت های نانولوله کربنی چنددیواره و پلی اتیلن پرچگال مطالعاتی را انجام دادند[12]. آنها افزایش نسبتا کمی را در مدول از GPa  98/0 تا GPa  35/1 مشاهده نمودند. یک افزایش در استحکام نیز ازMPa  3/8 تاMPa  4/12مشاهده گردید. کلمن و همکارانش [15] نانوکامپوزیت پایه پلی وینیل الکل را با استفاده از پرکننده های نانولوله کربنی چنددیواره تجاری با قطر تقریبی nm 15 را مورد مطالعه قرار دادند. آنها یک افزایش چشمگیر در مدول یانگ از GPa  92/1 تا GPa  04/7 در کسر حجمی 6/0% وزنی مشاهده نمودند. در ضمن یک افزایش در استحکام از MPa  81 تا MPa  348 مشاهده شد. طبق گزارش جین وهمکارانش که متیل اتیل متاکریلات پرشده با نانولوله کربنی چنددیواره را مورد تست قرار داده بودند، یک افزایش در مدول یانگ از GPa  7/0 تا GPa 63/1 را با 17% وزنی نانولوله مشاهده نمودند. در سال 2002 توسط دو مطالعه دیگر بر روی پلی استیرن/ نانولوله کربنی چنددیواره پیگیری شد[16 و 7]. در این گزارش ها، مدول از GPa  2 تا GPa 2/6 و GPa 5/4 به ترتیب در 5% وزنی و 25% حجمی افزایش یافته بود. در هر دو این گزارش ها، تشکیل شکاف هایی در سطوح شکست توسط مطالعه میکروسکوپی مشاهده گردیده بود. مینکه و همکارانش، کامپوزیتهایی را از پلی آمید6 و نانولوله کربنی چنددیواره ساختند[4]. آنها مدول یانگ پلیمر را تقریبا به دو برابر یعنی از  GPa 6/2 تا GPa  5/4 با 5/12% وزنی رساندند. اما این افزایش همراه با کاهش %40 تا %4 در میزان نرمی نمونه ها بود. در ادامه آنها پلی آمید6 و ای بی اس را به همراه نانولوله کربنی چنددیواره ترکیب نمودند و افزایش بسیار کمی را از GPa 97/1 تا GPa 51/2 با 5/7% وزنی مشاهده نمودند. ژانگ و همکارانش کامپوزیت هایی را از پلی آمید6 و نانولوله کربنی چنددیواره ساختند[17]. آنها یک افزایش سه برابری در مدول یانگ از GPa  4/0 تا GPa 25/1 با 2% وزنی نانولوله مشاهده نمودند. در ضمن یک افزایش در استحکام تسلیم از MPa  18 تا MPa 47 با یک افزایش مشابه در استحکام نهایی مشاهده شد. بلیک و همکارانش به صورت کووالانسی، پلی پروپلین کلریزه شده را با نانولوله کربنی چنددیواره ترکیب نمود[18]. بنابراین سختی از  GPa  22/0 تا GPa  68/0 افزایش یافت. همچنین استحکام و سفتی به ترتیب از MPa 5/12 تا MPa 49 و J/s 24 تا J/s 108 افزایش یافت. هوآنگ و همکارانش متیل اتیل متاکریلات  را توسط متیل اتیل متاکریلات پیوند زده شده به نانولوله کربنی چنددیواره تقویت نمودند[19]. آنها یک افزایش در مدول یانگ را از GPa 9/2 تا GPa 29 با اضافه نمودن 20% وزنی نانولوله کربنی مشاهده نمودند.

موارد فوق فقط اندکی از تحقیقاتی است که بر روی نانوکامپوزیت های پایه پلیمری صورت گرفته است. از نتایج تحقیقات چنین برمی آید که خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های حاصل آنگونه که از نانولوله های کربنی انتظار می رود افزایش نیافته است. در این مقاله روش جدیدی برای تولید نانوکامپوزیت ارائه می گردد که به علت اسپری نمودن لایه به لایه نانولوله ها در میان پلیمر، پراکندگی مناسب و درصد بالای وزنی را در نتایج می توان مشاهده نمود. با استفاده از روش جدید سعی شده است تا پتانسیل نانولوله های کربنی در افزایش مدول یانگ و استحکام نهایی به حداکثر رسد.

ساخت نانوکامپوزیت

نانولوله کربنی استفاده شده از نوع چنددیواره و تولید شده به روش رسوب بخار شیمیایی می باشد. نانولوله ها دارای طول تقریبی 10 میکرومتر  و قطر 10 تا 30 نانومتر با درصد خلوص بالای 95% می باشند. برای پراکنده نمودن نانولوله های کربنی از محلول 3:1 اسید نیتریک:اسید سولفوریک استفاده گردیده است. نانولوله ها توسط ایجاد صوت در دستگاه استراسونیک به مدت یک ساعت در دمای 60 درجه سانتیگراد پراکنده شده اند. ماده انتخاب شده برای زمینه ماتریس نانوکامپوزیت پلیمر پی وی سی نرم با دمای ذوب 200 درجه سانتیگراد است.

یک دستگاه اسپری اتوماتیک به همراه قالب گرم بر روی پرس هیدرولیک برای ساخت نانوکامپوزیت بکار گرفته شده است(شکل(1)). دانه های پی وی سی درون قالب ریخته شده و هنگام رسیدن دمای قالب به دمای ذوب پی وی سی ، محلول نانولوله کربنی بر روی مایع مذاب پلیمر درون قالب اسپری می گردد. دمای اسپری مواد بگونه ای تنظیم می شود که در انتهای عمل اسپری، لایه زیرین پلیمر به صورت جامد تبدیل گردد. پس از ایجاد یک لایه از نانولوله های کربنی بر روی پلیمر، دانه های پلیمر جدید بر روی لایه موردنظر افزوده شده و سپس عمل پرس بر روی قالب صورت می گیرد. این عمل برای ساخت نانوکامپوزیت با تعداد لایه های دلخواه تکرار می گردد.

شکل(1): شکل شماتیک از پرس هیدرولیک و قالب

تست کشش

نمونه ها مطابق شکل(2)، براساس استاندارد ASTM D3039 و برای تعداد لایه های مختلف آماده شده و توسط یک دستگاه سروهیدرولیک 250 کیلونیوتنی  Instron 8802 تحت آزمایش کشش قرار گرفته اند(شکل(3)). تست کشش بر روی پلیمر پی وی سی خالص، نانوکامپوزیت پی وی سی/نانولوله کربنی با یک، دو و سه لایه انجام شده است.

شکل(2): نمونه های استاندارد تست کشش

با توجه به اینکه رفتار مکانیکی پلیمرها تحت تاثیر فشار و مخصوصا تغییرات دما متفاوت است، بنابراین سعی شده است که شرایط آزمایشگاهی طبق استاندارد صورت گیرد.

شکل(3): دستگاه تست کشش

نتایج

نمونه ها پس از انجام تست به منظور مورفولوژی نانوکامپوزیت توسط SEM عکسبرداری شده اند(شکل(4)). پراکندگی خوب نانولوله های کربنی در ماتریس پی وی سی به خوبی قابل مشاهده است. به علت لایه ای بودن و کشش نانوکامپوزیت، نانولوله های کربنی بخوبی در مسیر صفحه کشش جهت یافته اند.

شکل(4): تصویر SEM از نانوکامپوزیت پی وی سی/نانولوله کربنی با یک لایه و 40% وزنی

نمودارهای تنش-کرنش برای نانوکامپوزیت با لایه های مختلف و درصد وزنی 1% ترسیم شده است(شکل(5)). نتایج نشان می دهند که با یک درصد وزنی یکسان، با افزایش لایه های نانولوله کربنی، مدول یانگ و استحکام شکست نانوکامپوزیت افزایش یافته و نرمی کاهش پیدا کرده است. این افزایش در مدول یانگ برای هر لایه در حدود 15% و در استحکام شکست حدود 25% است. علت این امر را می توان به توزیع یکنواخت لایه های نانولوله و افزایش برهمکنش بین لایه ای میان ماتریس و نانولوله نسبت داد.

شکل(5): مقایسه استحکام نهایی نانوکامپوزیت با لایه های مختلف و درصد وزنی یکسان

نمودار دیگری در شکل(6) به منظور بررسی اثر درصد وزنی بر روی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت با یک لایه آورده شده است. همانگونه که انتظار می رود خواص مکانیکی با افزایش درصد وزنی نانولوله بهبود می یابد. در نانوکامپوزیت های لایه ای به علت قرارگیری صفحه ای نانولوله ها درصد عیوب کاهش یافته بنابراین نسبت به نمونه های حجمی تولید شده به روش های ترکیب مذاب و فرآوری محلول با افزایش بیش از 10% وزنی نانولوله کربنی، کاهش در مدول یانگ و استحکام نهایی مشاهده نمی گردد.

شکل(6): تاثیر درصد وزنی نانولوله کربنی بر روی استحکام نهایی نانوکامپوزیت

نتیجه گیری و جمع بندی

در این مقاله از روش اسپری برای ساخت نانوکامپوزیت پی وی سی/نانولوله کربنی استفاده شده است. این روش در واقع ترکیبی از روش های فرآوری محلول و ترکیب مذاب می باشد و به منظور بهبود در خواص مکانیکی پلیمر پی وی سی صورت گرفته است. نتایج بدست آمده بخوبی نمایانگر افزایش در مدول یانگ و استحکام نهایی شکست نانوکامپوزیت می باشد. افزایش در تعداد لایه ها و درصد وزنی منجر به بهبود بهتر خواص مکانیکی گشته و بدلیل صفحه ای بودن توزیع نانولوله ها، کاهش در مدول یانگ و استحکام نهایی برای درصدهای وزنی بالا مشاهده شده در سایر روشهای فرآوری نانوکامپوزیت به چشم نمی خورد..

مراجع

[1] Jin Z, Pramoda K, Xu G, Goh SH., 2001. “Dynamic

mechanical behavior of melt-processed multi-walled

carbon nanotube/poly(methyl methacrylate)

composites”. Chem Phys Lett, 337(1), pp. 43–47.

[2] Potschke P, Bhattacharyya AR, Janke A, Goering

H., 2003. “Melt mixing of polycarbonate/multi-wall

carbon  nanotube composites”. Compos Interf,

10(4), pp. 389–404.

[3] Gorga RE, Cohen RE., 2004. “ Toughness

enhancements in poly(methyl methacrylate) by

addition of oriented multiwall carbon nanotubes”. J

Polym Sci Part B: Polym Phys, 42(14), pp. 2690–

702.

[4] Meincke O, Kaempfer D, Weickmann H, Friedrich

C, Vathauer M, Warth H., 2004. “Mechanical

properties and electrical conductivity of carbon-

nanotube filled polyamide-6 and its blends with

acrylonitrile/butadiene/styrene”. Polymer 2004,

45(3), pp. 739–48.

[5] Tang W, Santare MH, Advani SG., 2003. “Melt

processing and mechanical property characterization

of multi-walled carbon nanotube/high density

polyethylene(MWNT/HDPE) composite films”.

Carbon, 41(14), pp. 2779–85.

[6] Thostenson ET, Chou T-W., 2002. “Aligned multi-

Walled carbon nanotube reinforced composites:

Processing and mechanical characterization”. J Phys

D: Appl Phys, 1(16), pp. 77–80.

[7] Cooper CA, Ravich D, Lips D, Mayer J, Wagner

HD., 2002. “Distribution and alignment of carbon

nanotubes and nanofibrils in a polymer matrix.

Compos Sci Technol, 62(7), pp. 1105–1112.

[8] Shaffer MSP, Windle AH., 1999. “Fabrication and

characterization of carbon nanotube/poly(vinyl

alcohol) composites”. Adv Mater, 11(11), pp. 937–9

41.

[9] Qian D, Dickey EC, Andrews R, Rantell T., 2000.

“Load transfer and deformation mechanisms in

Carbon nanotube–polystyrene composites”. Appl

Phys Lett, 76(20), pp. 2868–2870.

[10] Safadi B, Andrews R, Grulke EA., 2002.

“Multiwalled carbon nanotube polymer composites:

Synthesis and characterization of thin films”. J

Appl  Polym  Sci, 84(14), pp. 2660–2669.

[11] Velasco-Santos C, Martinez-Hernandez AL, Fisher

F, Ruoff R, Castano VM., 2003. “Dynamical-

Mechanical and thermal analysis of carbon

nanotube–methyl–ethyl methacrylate

nanocomposites”. J Phys D-Appl Phys,

36(12), pp. 1423–1428.

[12] Ruan SL, Gao P, Yang XG, Yu TX., 2003.

“Toughening high performance ultrahigh

molecular weight polyethylene using multiwalled

carbon nanotubes”. Polyme , 44(19), pp. 5643–

5654.

[13] Cadek M, Coleman JN, Barron V, Hedicke K, Blau

WJ., 2002. “Morphological and mechanical

properties of carbon-nanotube-reinforced

semicrystalline and amorphous polymer

composites”. Appl Phys Lett, 81(27), pp. 5123–

5125.

[14] Jia Z, Wang Z, Xu C, Liang J, Wei B, Wu D, et al.,

1999. “Study on poly(methyl methacrylate)/carbon

nanotube composites”. Mater Sci Eng A, 271(1–2),

pp, 395–400.

[15] Coleman JN, Cadek M, Blake R, Nicolosi V, Ryan

KP, Belton C, et al., 2004. “High performance

nanotube-reinforced plastics: understanding the

mechanism of strength increase”. Adv Funct Mater,

14(8), pp. 791–798.

[16] Andrews R, Jacques D, Qian DL, Rantell T., 2002.

“Multiwall carbon nanotubes: synthesis and

application”. Acc Chem Res, 35(12), pp. 1008–

1017.

[17] De Zhang W, Shen L, Phang IY, Liu TX., 2004.

“Carbon nanotubes reinforced nylon-6 composite

prepared by simple melt-compounding”.

Macromolecules, 37(2), pp. 256–259.

[18] Blake R, Gun’ko YK, Coleman J, Cadek M,

Fonseca A, Nagy JB, et al., 2004. “A generic

organometallic approach toward ultra-strong carbon

nanotube polymer composites”. J Am Chem Soc,

126(33), pp. 10226–10227.

[19] Hwang GL, Shieh Y-T, Hwang KC., 2004.

“Efficient load transfer to polymer-grafted

multiwalled carbon nanotubes in polymer

composites”. Adv Funct Mater, 14(5), pp. 487–491.

# Footnotes

PVC

PMMA

PC

PA6

ABS

PS

THF

PVA

PVK

HDPE

PP

CVD