بررسی کارایی جاذبهای آلی و معدنی مختلف در کاهش کادمیم فراهم در خاک

فاطمه خورشیدی1، امیر فتوت2*،  حجت امامی 3، میترا محمدی4

1- دانشآموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

2- استاد، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد؛ afotovat@um.ac.ir*

3- استاد، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

4- استادیار، گروه محیط زیست، موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر

چکیده

آلودگی خاک توسط کادمیم سلامتی بشر را به گونهای خطرناک تحت تاثیر قرار میدهد. در میان روشهای موجود استفاده از جاذب، فرآیندی موثر در حذف کادمیم از خاک میباشد. به منظور اطمینان از حذف یا کاهش کادمیم فراهم خاک، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و با سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل: سه سطح کاه گندم (صفر، 2 و 4 درصد)، سه سطح پوسته برنج (صفر، 2 و 4 درصد)، دو سطح آهک (صفر و 5/0 درصد) و دو سطح زئولیت (صفر و 5/0 درصد) بودند. نتایج این مطالعه نشاندهنده برتری جاذبهای آلی نسبت به معدنی در کاهش کادمیم فراهم خاک بود. برتری کاه گندم نسبت به شلتوک برنج و همچنین آهک نسبت به زئولیت در کاهش کادمیم فراهم خاک نیز مشاهده شد. به طور کلی ترکیب 4 درصد کاه گندم، 2 درصد شلتوک برنج و 5/0 درصد زئولیت در خاک، به عنوان بهترین تیمار در این مطالعه انتخاب شد.

واژههای کلیدی: آلودگی خاک، جاذبهای طبیعی، فراهمی کادمیم

مقدمه

آلودگی خاک توسط فلزات سنگین به دلیل عدم کنترل و مدیریت پسابها، مواد زائد صنعتی و فعالیتهای کشاورزی به عنوان یک مشکل عمده زیستمحیطی مطرح بوده زیرا برخلاف سایر آلایندهها تغییرناپذیر، غیر قابل تجزیه و پایدار در خاک میباشند (Adriano et al., 2004). در میان فلزات سنگین، کادمیم، دارای اهمیت ویژهای است زیرا ریشه گیاه آن را جذب میکند و سمیت کادمیم برای گیاه تا 20 برابر سایر فلزات سنگین میباشد (رضاخانی و همکاران، 1391). حد مجاز غلظت کادمیم کل در خاک غیرآلوده کمتر از 1 میلیگرم در کیلوگرم و حد بحرانی آن 5/1 تا 5/2 میلیگرم در کیلوگرم است (Bolan et al., 2003) و غلظت بیش از 10 میلیگرم در کیلوگرم کادمیم برای گیاه سمی می باشد (Tejada, 2009). سالانه مقدار 25000 تن کادمیم وارد محیطزیست میشود که نیمی از آن توسط هوازدگی سنگها وارد رودخانهها شده و 10 تا 15 درصد آن از طریق آتش سوزی جنگلها و فعالیت آتشفشانها و مابقی توسط فعالیتهای انسانی نظیر تولید زباله، کاربرد کودهای فسفاته، آبیاری با فاضلاب و فعالیتهای صنعتی وارد محیط زیست میشود که میتواند سلامتی انسان را به مخاطره بیاندازد (Reddy et al., 2014). بنابراین ضرورت حذف کادمیم از خاک بیش از پیش احساس میشود تا بدین طریق بتوان از ورود آن به محیط زیست جلوگیری نمود. پالایش و اصلاح خاک‌های آلوده به فلزات سنگین در دهههای اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته است. آلودگی به فلزات سنگین را میتوان با روشهای مختلف شیمیایی، فیزیکی و زیستی به صورت درجا و غیر درجا پالایش نمود (Mauskar, 2007). هر کدام از روشهای پالایش برتریها و کاستیهایی دارند که براساس سادگی، انعطافپذیری، موثر بودن و اقتصادی بودن آن‌ها میباشد. اکثر این روش‌ها کاستی‌هایی چون هزینه انتقال خاک آلوده، احتمال آلودگی ثانویه، خروج خاک از چرخه تولیدات کشاورزی و هزینه بالا جهت تهیه تجهیزات دارند که در نتیجه آن‌ها را غیر‌عملی و غیر‌اقتصادی ساخته و منجر به مضرات زیست‌محیطی در آینده می‌شود. در نتیجه جذب سطحی به عنوان روشی آسان، مؤثر، مقرونبه‌صرفه، دارای راندمان بالا، دوستدار محیط‌زیست و مناسب با هدف تحقیق حاضر جهت اصلاح خاک آلوده به کادمیم، انتخاب شد. در این بین اما مشکلاتی مانند قیمت بالای برخی مواد مورد استفاده باعث شده تا این روش به عنوان روشی فراگیر نباشد (Farooq et al., 2010). به همین منظور در این مطالعه سعی شد تا از جاذبهای آلی و معدنی ارزان قیمت همچون کاه گندم، شلتوک برنج، آهک و زئولیت استفاده گردد. جذب سطحی یک فرآیند وابسته به جنبههای ترمودینامیکی جسم حل شونده، حلال و جاذب است که میتواند فلز سنگین را بی تحرک نماید. عدم تحرک فلز سنگین یا تثبیت، بواسطه مخلوط کردن خاک با باند کنندههای مناسب که باعث کاهش قدرت آبشویی کادمیم میشود، از طریق مکانیسمهای به حداقل رساندن قابلیت حل شدن، افزایش جذب، تبادل یونی و رسوب آلاینده انجام میشود که تمام این مکانیسمها در مجموع جذب نامیده میشود (Rangel-Porras et al., 2010). استفاده از جاذبهای آلی و معدنی مختلف برای کنترل کادمیم و پیشگیری از انتشار آن توسط تعداد زیادی از محققین بررسی شده است (Rangel-Porras et al., 2010؛ سفیدگر شاهکلایی و همکاران، 1397؛ مرادی و همکاران، 1401؛ عبدالرحیمی و همکاران، 1397) علاوه بر این استفاده همزمان جاذبهای طبیعی همچون مواد آلی و آهک جهت جذب کادمیم و حذف آن از خاک موثر گزارش شده است (Zhao et al., 2015). همچنین با توجه به این که تاکنون در اکثر پژوهشهای انجام شده کارایی جاذبهای مختلف برای حذف کادمیم از محیطهای آبی ارزیابی شده است و لذا کمبود اطلاعات در این زمینه در محیطهای خاکی احساس میشود، بنابراین هدف از انجام این تحقیق بررسی کارایی جاذبهای آلی (کاه گندم و شلتوک برنج) و معدنی (آهک و زئولیت) در کاهش مقدار کادمیم فراهم در خاک به صورت تنها و کاربرد با یکدیگر میباشد.

مواد و روشها

به منظور انجام پژوهش حاضر، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و با سه تکرار در آزمایشگاه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل: سه سطح کاه گندم (صفر (K1)، 2 (K2) و 4 (K3) درصد)، سه سطح پوسته برنج (صفر (S1)، 2 (S2) و 4 (S3) درصد)، دو سطح آهک (صفر (A1) و 5/0 (A2) درصد) و دو سطح زئولیت (صفر (Z1) و 5/0 (Z2) درصد) بودند. بدین منظور جهت انجام آزمایش، خاکی آهکی با این هدف که مقدار کادمیم آن کم باشد، از افق سطحی (0 تا 30 سانتیمتری) در محدوده دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد جمع آوری شد و پس از هواخشک کردن و عبورآن از الک 2 میلیمتری، ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک موردنظر طبق روشهای مرسوم اندازه گیری و در جدول (1) ارائه شد. در این مطالعه از نمک نیترات کادمیم جهت آلوده کردن خاک به مقدار 10 میلیگرم در کیلوگرم استفاده شد و پس از مخلوط کردن کامل، خاک به مدت 8 هفته در شرایط انکوباسیون قرار گرفت و رطوبت آن به حد ظرفیت زراعی (FC) رسانده شد. بعد از اتمام زمان مورد نظر تیمارهای آزمایشی پس از خرد کردن و عبور از الک 5/0 میلیمتری به ظروف پلاستیکی با گنجایش 300 گرم خاک آلوده اعمال گردید و نمونههای آزمایشی مجدد به مدت 6 هفته در شرایط انکوباسیون قرار داده شد سپس در انتهای آزمایش نمونههایی از خاک برداشته شد و غلظت کادمیم فراهم آن توسط DTPA عصارهگیری (Lindsay and Norvell, 1978) و با استفاده از دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد. در نهایت نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماری JMP 11 تجزیه و تحلیل گردید و مقایسه میانگین دادههای آزمایشی توسط آزمون توکی در سطح اطمینان 95 درصد صورت گرفت.

نتایج و بحث

# تاثیر تیمارهای آزمایشی بر میزان کادمیم فراهم خاک

نتایج تجزیه واریانس تأثیر سطوح مختلف دو نوع جاذب آلی (کاه گندم و شلتوک برنج) و معدنی (آهک و زئولیت) و برهمکنش این مواد بر میزان کادمیم فراهم خاک نشان داد که اثرات ساده و برهمکنش تیمارهای آزمایشی بر میزان کادمیم فراهم خاک در سطح احتمال یک درصد (p<0.01) معنیدار بود و تنها در مورد اثر ساده زئولیت و اثر برهمکنش آهک، زئولیت و کاه تاثیر معنیداری مشاهده نشد.

جدول 1- برخی از خصوصیات فیزیکو شیمایی خاک مورد مطالعه

| بافت | pH | EC (ds m-1) | CEC (cmol(+) kg-1) | OM (%) | CaCo3 (%) | P (mg kg-1) | N (mg kg-1) | K (mg kg-1) | Cd-DTPA (mg kg-1) | FC (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| لوم | 54/7 | 82/0 | 18/5 | 23/0 | 5/10 | 5/5 | 394 | 150 | 0 | 14 |

جدول 2- نتایج مقایسه میانگین اثرات کاه (K)، شلتوک برنج (S)، آهک (A) و زئولیت (Z) بر میزان کادمیم فراهم خاک (میلی‌گرم در کیلوگرم)

| S3 | S2 | S1 | تیمار |
| --- | --- | --- | --- |
| ef 19/4 | de 34/4 | a 68/5 | A1 | Z1 | K1 |
| kl 61/3 | hij 86/3 | fgh 02/4 | A2 |  |  |
| ghi 97/3 | b 59/4 | b 57/4 | A1 | Z2 |  |
| hij 86/3 | ef 20/4 | jkl 65/3 | A2 |  |  |
| fg 12/4 | b 61/4 | de 22/4 | A1 | Z1 | K2 |
| b 55/4 | fgh 07/4 | bc 43/4 | A2 |  |  |
| b 56/4 | efg 16/4 | fgh 03/4 | A1 | Z2 |  |
| b 61/4 | de 22/4 | bc 44/4 | A2 |  |  |
| m 14/3 | l 48/3 | de 31/4 | A1 | Z1 | K3 |
| l 46/3 | l 51/3 | l 59/3 | A2 |  |  |
| kl 61/3 | m 04/3 | efg16/4 | A1 | Z2 |  |
| ijk 80/3 | m 13/3 | efg 15/4 | A2 |  |  |

اثر برهمکنش جاذبهای آلی و معدنی بر میزان کادمیم فراهم خاک

نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که برهمکنش کاهگندم، شلتوک برنج، آهک و زئولیت تاثیر معنیداری در سطح احتمال 1 درصد (p<0.01) بر میزان کادمیم فراهم خاک داشت. نتایج مقایسه میانگین دادهها نشان داد که بیشترین مقدار کادمیم فراهم با مقدار 68/5 میلی‌گرم در کیلوگرم در تیمار شاهد (A1Z1K1S1) (سطح صفر آهک، زئولیت، کاه گندم و شلتوک برنج) مشاهده شد. همانند اثرات ساده هر یک از جاذب‌ها، کاربرد همزمان آن‌ها نیز باعث کاهش مقدار کادمیم فراهم شد که با شاهد اختلاف معنی‌داری داشتند. همچنین با افزایش سطوح این مواد نیز میزان این تاثیر بیشتر شد. کمترین مقدار کادمیم (یعنی بیشترین میزان کاهش) نیز با مقدار 04/3 میلی‌گرم در کیلوگرم (معادل 4/46 درصد) در تیمار A1Z2K3S2 (سطح صفر آهک، 5/0 درصد زئولیت، چهار درصد کاه گندم و دو درصد شلتوک برنج) مشاهده شد. به طور کلی ترکیب 4 درصد کاه گندم ، 2 درصد شلتوک برنج و 5/0 درصد زئولیت در خاک به عنوان بهترین تیمار در این مطالعه انتخاب شد. علاوه بر این مشخص شد که مقدار بیشتری از کادمیم فراهم خاک در تیمارهایی که در آنها جاذبهای آلی نسبت به جاذبهای معدنی برتری داشتند کاهش یافت که این امر نشاندهنده قدرت و توانایی بیشتر جاذبهای آلی در جذب این عنصر از خاک نسبت به نوع معدنی خود میباشد (جدول 2). Zhao و همکاران (2015) نیز ترکیب جاذبهای آلی و معدنی را در جذب کادمیم از خاک موثر دانستهاند. همچنین در مطالعه انجام شده توسط مظفریغربا و همکاران (1390) ترکیب آهک و کود مرغی در خاک موجب کاهش خطر آلایندگی کادمیم در خاک شد و به شدت جذب کادمیم را افزایش داد. در ترکیب خاکهای آهکی با pH قلیایی، ماده آلی و کربنات کلسیم توانایی بالقوهای برای جذب کادمیم وجود دارد (Wang et al., 2001). به طوریکه Reddy و همکاران (2014)، کارایی ترکیب جاذبهایی مثل آهک، زئولیت، شن و براده آهن را در حذف کادمیم بیش از 90 درصد بیان کرده و سرعت جذب این جاذب ترکیبی را بسیار سریعتر از هر کدام از بخشهای جاذب به تنهایی عنوان نمودند. مواد آلی در خاک با تشکیل پیوند شیمیایی از طریق مکان‌های دارای بار منفی و همچنین بدون بار و خنثی خود به صورت اختصاصی، کادمیم را جذب نموده و یا به صورت کلات، کادمیم را از محلول خاک خارج می‌نماید. افزودن آهک به خاک طی واکنش هیدرولیز کربنات کلسیم، تولید یون هیدروکسیل می‌نماید که موجب افزایش pH خاک می‌گردد و یا با تولید گونه نامحلول کادمیم و کاهش جزء تبادلی آن در خاک موجب کاهش تحرک و فراهمی کادمیم در خاک می‌شود (David, 1997). افزودن زئولیت به خاک به دلیل داشتن ساختمان بلوری متخلخلی که کاتیون‌ها و آب می‌توانند در حفره‌های آن آزادانه حرکت کنند و به صورت برگشت‌پذیر تبادل کاتیونی انجام دهند قادر به تبدیل فرم قابل دسترس به فرم غیر قابل دسترس کادمیم در خاک می‌باشد (Nasrabadi et al., 2018). بنابراین به نظر میرسد که افزودن آهک، زئولیت، کاهگندم و شلتوک برنج به خاک آهکی میتواند موجب افزایش مکانهای جذبی برای کادمیم در خاک و در نهایت جذب اختصاصی و کاهش مقدار فراهم آن در خاک شود.

نتیجهگیری

امروزه حفاظت از خاک و جلوگیری از آلودگی و نهایتا پالایش آن با توجه به رشد روز افزون جمعیت و نیاز آن به خاک برای ابقاء، از اهمیت ویژهای برخوردار است. آلوده شدن خاکهای کشاورزی به فلزات سنگین، یک تهدید جدی میباشد زیرا رشد و کیفیت محصولات کشاورزی را کاهش داده و سلامتی مصرف کنندهها را به خطر میاندازد. بنابراین کاهش آلودگی فلزات سنگین در خاک، نقش مهمی در توسعه کشاورزی ایفا میکند. از آنجاییکه جذب، مکانیسم غالب در پاکسازی خاکهای آلوده به فلزات سنگین در شرایط زراعی میباشد، لذا بررسی کارایی جاذبهای آلی (کاه گندم و شلتوک برنج) و معدنی (آهک و زئولیت) در کاهش مقدار کادمیم فراهم در خاک هدف انجام این تحقیق بود. نتایج این مطالعه نشاندهنده برتری کاه گندم نسبت به شلتوک برنج و همچنین آهک نسبت به زئولیت در کاهش کادمیم فراهم خاک بود. علاوه بر این مشخص شد که مقدار بیشتری از کادمیم فراهم خاک در تیمارهایی که در آنها جاذبهای آلی نسبت به جاذبهای معدنی برتری داشتند کاهش یافت که این امر نشاندهنده قدرت و توانایی بیشتر جاذبهای آلی در جذب این عنصر از خاک نسبت به نوع معدنی خود میباشد. همچنین در مقایسه اثرات متقابل سه تایی و چهارتایی با اثر تکی هر کدام از جاذبها، بهبود جذب کادمیم از خاک در تمامی موارد مشاهده شد. به طور کلی ترکیب 4 درصد کاه گندم، 2 درصد شلتوک برنج و 5/0 درصد زئولیت در خاک به عنوان بهترین تیمار در این مطالعه انتخاب شد. لذا میتوان با کاربرد جاذبهای آلی (همچون ضایعات کشاورزی) و معدنی اقدامی موثر در جهت بازیافت این مواد، مدیریت پسماند، کنترل آلودگی خاک و همچنین حفظ محیط زیست انجام داد.

فهرست منابع

رضاخانی، ل.، گلچین، ا.، شفیعی، س. (1391). تاثیر سطوح مختلف مس و کادمیم بر رشد و نمو و ترکیب شیمیایی اسفناج. مجله زراعت و اصلاح نباتات. 8 (1): 87-100.

سفیدگر شاهکلایی، س.، بارانی مطلق، م.، خرمالی، ف.، دردی پور، ا. (1397). تاثیر برخی مواد اصلاحی آلی و معدنی بر کاهش زیست فراهمی و توزیع شکلهای شیمیایی سرب و کادمیم در یک خاک آهکی آلوده به عناصر سنگین. مهندسی زراعی (مجله علمی کشاورزی)، 41 (4): 15-29.

عبدالرحیمی، س.، قربانزاده، ن.، رمضانپور، ح.، فرهنگی، م.ب. (1397). کارایی بنتونیت و شلتوک برنج طبیعی و اصلاح شده در ناپویاسازی کادمیم و پیامد آن بر برخی ویژگیهای زیستی خاک. نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، 32 (1): 169-183.

مرادی، ن.، معزی، ع.، خواجوی شجاعی، ش.، خاجی، پ. (1401). تثبیت کادمیم در خاک آلوده با استفاده از نانو بیوچار اصلاح شده با آهن. مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 53 (4): 795-808.

مظفریغربا، ا.، فکری، م.، محمودآبادی، م.، نقوی، ه. (1390). بررسی اثر آهک و کود مرغی بر آلایندگی کادمیم در خاک. یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، 18 تا 20 بهمن، کرمان.

Adriano, D.C., Wenzel, W.W., Vangronsveld, J. and Bolan, N.S. (2004). Role of assisted natural remediation in environmental cleanup. Geoderma. 122 (2-4):121-142.

Bolan, N., Adriano, D., Mani, S., and Khan, A. (2003). Adsorption, complexation and phytoavailability of copper as influenced by organic manure. Environmental Toxicology and Chemistry, 22(2): 450-456.

David, B. (1997). Assessment of Heavy Metal Equilibria in Sewage Sludge Treated Soils. Journal of Environmental Quality, 12:181-185.

Farooq, U., Kozinski, J.A., Khan, M.A. and Athar, M. (2010). Biosorption of heavy metal ions using wheat based biosorbents of the recent literature. Bioresource Technology, 101(14): 5043–5053.

Lindsay, W.L. and Norvell, W.A. (1978). Development of a DTPA soil test for zinc, iron, manganes and copper. Soil Science Society of America Journal, 42: 421-428.

Mauskar, J.M. (2007). Cadmium – An Environment Toxicant central pollution control Board, Ministry of Environment & Forests, Govt of India, parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi.

Nasrabadi, M., Omid, M.H., Mazdeh, A.M. and Shahriari, T. (2018). Cadmium adsorption by natural zeolite in a circular flume. International Journal of Environmental Technology and Management, 21(3-4): 174-189.

Rangel-Porras, G., García-Magno, J. B. and González-Muñoz, M. P. (2010). Lead and cadmium immobilization on calcitic limestone materials. Desalination, 262(1-3): 1-10.

Reddy, K.R., Tao, X., Dastgheibi, S. (2014). Removal of heavy metals from urban stormwater runoff using different filter materials. Journal of Environmental Chemical Engineering 2(1): 282–292.

Tejada, M. (2009). Application of different organic wastes in a soil polluted by cadmium: Effects on soilbiological properties. Geoderma 153(1-2): 254–268.

Wang, H., Zhou, W., Lin, B., (2001). Effect of calcium carbonate on adsorption and desorption of cadmium in soils. Acta Ecol. Sin. 21 (6), 932-937.

Zhao, Y., Mao, G., Hongxia, H. and Gao, L. (2015). Effects of EDTA and EDDS on heavy metal activation and accumulation of metals by soybean in alkaline soil. Soil and Sediment Contamination Journal. 24(4): 353–367.

Efficiency evaluation of various organic and inorganic adsorbents for the lessening of available cadmium in soil

Fatemeh Khorshidi1, Amir Fotovat2*, Hojat Emami3, Mitra Mohammadi4

1- M.Sc. Graduate, Student, Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad

2- Professor, Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad; afotovat@um.ac.ir*

3- Professor, Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad

4- Assistant Professor, Department of Environment, Kheradgerayan Motahar Institue of Higher Education

Abstract

Soil contamination by cadmium affects human health in a dangerous way. Among the existing methods, the use of adsorbent is an effective process in removing cadmium from soil. In order to ensure the removal or reduction of cadmium from the soil, a factorial experiment was conducted in the form of a completely randomized design with three replications. The experimental treatments include: three levels of wheat straw (zero, 2 and 4%), three levels of rice straw (zero, 2 and 4%), two levels of lime (zero and 0.5%) and two levels of zeolite (zero and were 0.5 percent). The results of this study showed the superiority of organic adsorbents over inorganic adsorbents in reducing soil cadmium. The superiority of wheat straw over rice straw and lime over zeolite in reducing soil cadmium was also observed. In general, the combination of 4% wheat straw, 2% rice straw and 0.5% zeolite in the soil was chosen as the best treatment in this study.

Keywords: Cadmium availability, Natural adsorbents, Soil contamination